Синтез и люминесцентные свойства комплексов лантанидов с бензоксазол-2-карбоновой и бензотиазол-2-карбоновой кислотами

Чикинёва Т.Ю.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: chikinevaty@gmail.com

Координационные соединения (КС) лантанидов имеют множество особенностей люминесцентных свойств, которые обуславливают возможности их применения в различных областях: в биовизуализации, хемо- и физической сенсорике, в иммунологических анализах и в качестве эмиссионного слоя в OLED (organic light-emitting diode). Одним из наиболее перспективных классов КС являются ароматические карбоксилаты лантанидов. Они обладают высокой стабильностью, высокими значениями квантовых выходов и хорошим поглощением, но являются практически нерастворимыми. Одним из способов увеличения растворимости является фторирование, однако оно приводит к уменьшению поглощения и понижению стабильности комплексов в растворе [1]. Другим методом является введение гетероатома в α-положение относительно карбоксильной группы, что приводит не только к увеличению растворимости, но и к увеличению эффективности сенсибилизации и растворимости комплексов в растворе [Error: Reference source not found]. В то же время увеличение степени сопряжения приводит к увеличению коэффициентов поглощения, а также понижению уровня энергии триплетного возбужденного состояния и растворимости [Error: Reference source not found].

В настоящей работе предлагается изучить совместное влияние степени сопряжения и гетероатома на примере КС лантанидов с анионами бензоксазол-2-карбоновой (H(boz)) и бензотиазол-2-карбоновой (H(btz)) кислот (Рис.1).

а) б)

Рисунок 1. Структурные формулы а) бензоксазол-2-карбоновой кислоты б) бензотиазол-2-карбоновой кислоты

С выбранными лигандами по обменной реакции были синтезированы комплексы состава M(L)3·3H2O (L = boz и btz, M = Eu, Tb и Gd):

MCl3·6H2O+KL→M(L)3·3H2O+KCl+3H2O

Состав комплексов был установлен по совокупности методов термогравиметрического, элементного анализов и ЯМР спектроскопии. Показано, что полученные КС растворимы в спиртах (до 7,5 г/л) и в воде (до 1,75 г/л), а также обладают высоким поглощением вследствие высокого поглощения лигандов, которое достигает 13500 (М·см)-1. Энергия триплетного возбужденного состояния у выбранных кислот, рассчитанная из низкотемпературного спектра люминесценции гадолиния, составляет 20400 см-1 и совпадает с энергией триплетного возбужденного состояния Tb3+. Поэтому при комнатной температуре наблюдается яркая ионная люминесценция КС европия и низкоинтенсивная люминесценция КС тербия, которая усиливается при понижении температуры.

Литература

- Kalyakina A.S. и др. Lanthanide Fluorobenzoates as Bio-Probes: a Quest for the Optimal Ligand Fluorination Degree // Chem. - A Eur. J. 2017. Т. 23. № 59. С. 14944–14953.

- Уточникова, В. В., Латипов, Е. В., Абрамович, М., Вацадзе, С. З., Вацадзе, И. А., Далингер, И. Л., Кузьмина, Н. П.  Заявка на патент РФ 2017100582, 11.01.2017

- Utochnikova V. V., Kuzmina N.P. Photoluminescence of lanthanide aromatic carboxylates // Russ. J. Coord. Chem. 2016. Vol. 42, № 10. P. 679–694.