Люминесцентный сенсор для определения примеси H2O в D2O и апротонных органических растворителях
Гончаренко В.Е.
студент
Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
E-mail: victo.goncharenko@gmail.com

Каркасные координационные полимеры («MOF») обладают пористой структурой, способной удерживать гостевые молекулы в полостях. Так MOF востребованы в катализе, в разделении и хранении газов, в сенсорике. MOF на основе соединений Ln3+ интересны из-за уникальных люминесцентных свойств лантанидов. Селективная сорбция MOF молекулы-гостя вызывает сенсорный отклик. Некоторые MOF на основе тербия и европия систем демонстрируют сенсибилизацию люминесценции одного лантанида другим.

Цель работы — создание сенсорного материала на основе смешаннометаллических комплексов Eu3+ и Tb3+ с 1,2,3-триазол-4,5-дикарбоновой кислотой (H3TDA). Выбор лиганда обусловлен доступностью, отсутствием в структуре аниона тушителей– CH, NH и OH-связей и хорошими эмиссионными свойствами монометаллических производных Eu3+, Tb3+. Комплексы обладают структурой типа MOF и содержат поры диаметром 6.5‒7Å.

Серия соединений вида [Eu2-2xTb2x(TDA)2(H2O)3]·5H2O получена в сольвотермальных условиях и охарактеризована набором физико-химических методов. Особый интерес представляют спектры люминесценции, где проявляются полосы переходов как Eu3+, так и Tb3+. Зависимость интенсивности люминесценции тербия от его мольной доли носит нелинейный характер, что подтверждает наличие в системе переноса энергии по схеме TDA3-Tb3+Eu3+. Для изучения сенсорного отклика был избран образец, содержащий 10% Eu3+, так как для него соотношение интенсивностей эмиссии двух ионов близко к 1. Образец сушили в вакууме при 250оС и тестировали сенсорный отклик по отношению к растворителям и их смесям. EtOH, CHCl3, Py, CH2Cl2, Et2O не изменяют цвет и спектр свечения. При введении в каркас комплекса молекул D2O цвет эмиссии меняется на красный, в то время как пропитанные H2O образцы люминесцируют жёлтым цветом. Причиной этому служит селективное тушение люминесценции Eu3+ через колебания ОН-группы молекул введенного растворителя, которое не наблюдается в случае с D2O. Градуировочная зависимость линейна во всём диапазоне концентраций D2O. Сенсорный отклик на H2O найден также в системах CH3CN-H2O и диоксан-H2O, для которых так же построены градуировочные зависимости, носящие более сложный характер. Таким образом, был разработан сенсорный материал для определения H2O в D2O и апротонных органических растворителях.