Наноразмерные гексацианоферраты переходных металлов в монослое ПАВ

Лаптенкова А.В.

студент

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: laptenkova15@gmail.com

Потребность в системах хранения энергии с каждым годом увеличивается из-за роста новых областей энергетики, основанных на возобновляемых источниках энергии, таких как: энергия солнца, ветра, прилива и отлива. В тоже время развитие принципов «Зелёной химии» в современном обществе предполагает отказ от органических растворителей. Для создания новых аккумуляторов на основе водных систем необходимо заменить литий на менее активный металл, каким является магний, а также подобрать эффективный катодный материал.

Гексацианоферраты переходных металлов хорошо зарекомендовали себя в качестве катодных материалов для водных аккумуляторов по ряду причин [1]. Во-первых, по своей природе данные соединения являются цеолитами и могут интеркалировать катионы щелочных и щелочноземельных элементов в водном растворе [2]. Структура соединений представляет собой трёхмерную полимерную сетку, содержащую металлы различных степеней окисления в узлах кубической кристаллической решетки. На гранях куба расположены цианидные анионы. Металлы в узлах решётки обеспечивают жесткий каркас и высокую устойчивость соединений, а цианидные группы на гранях делают структуру открытой для интеркаляции положительно заряженных ионов. Размеры пустот в решётке позволяет размещать в себе не только нейтральные молекулы воды, но и катионы. Во-вторых, синтез гексацианоферратов экономичен, а сами по себе материалы не токсичны и безопасны в использовании [3].

Улучшить электрохимические показатели аккумуляторов можно путем использования наноразмерных материалов катода. Для этого получают тонкие пленки гексацианоферратов переходных металлов методом Ленгмюра-Блоджетт. В этом случае отрицательно заряженные наночастицы комплексов, растворенные в водной субфазе, адсорбируются на положительно заряженный монослой за счёт сил электростатических взаимодействий.

В данной работе были получены плёнки гексацианоферратов переходных металлов, содержащие ионы магния, с использованием катионного ПАВ октадециламина. Для понимания механизма взаимодействия в подобных системах необходимо установить структуру полученных соединений. С этой целью были проведены комплексные масс-спектрометрические исследования методом MALDI-MC.

Исследования проведены с использованием оборудования ресурсных центров Научного парка СПбГУ.

Литература

### 1. Wessells, C. Tunable Reaction Potentials in Open Framework Nanoparticle Battery Electrodes for Grid-Scale Energy Storage // Journal of the American Chemical Society. 2012, №6 (2). p. 1688-1694.

### 2. Kasiri, G. An electrochemical investigation of the aging of copper hexacyanoferrate during the operation in zinc-ion batteries // Electrochimica Acta. 2016, №222. p. 74-83.

### 3. Pasta, M. A high-rate and long cycle life aqueous electrolyte battery for grid-scale energy storage // Nature Communications. 2012, №3. p. 1149-1155.