Получение водорастворимых твердых дисперсий на основе фталоцианината кобальта и карбоксиметилцеллюлозы

Макаревская Т.Ю., Печникова Н.Л., Агеева Т.А.

Ивановский государственный химико-технологический университет,

НИИ Макрогетероциклических соединений, Иваново, Россия

Е-mail: ms.tatyana4@mail.ru

Функциональные материалы на основе полимеров и тетрапиррольных макрогетероциклических соединений очень перспективны для применения в различных областях науки и техники.  Однако получение фталоцианин-полимерных материалов затрудняется малой или полной нерастворимостью фталоцианинов и их металлокомплексов в водных и органических средах. Поэтому поиск путей придания водорастворимости таким структурам является важной задачей для научных исследований. Одним из наиболее перспективных способов создания фталоцианин-полимерных композиций является получение твердых дисперсий методом механохимической активации (МХА). Этот метод имеет множество преимуществ, таких как малая энергоемкость процесса, отсутствие необходимости использования растворителей и модификации структуры тетрапиррольного макрогетероцикла, получение твердых растворов в одну стадию. Нами были получены твердые дисперсии на основе фталоцианината кобальта и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) с массовой долей тетрапиррольного макроцикла в них 0,2-3,5%.

|  | Твердые дисперсии растворяли в воде и исследовали спектрофотометрически для определения оптимального значения соотношения полимера и фталоцианината кобальта в композиции, способной растворяться в водных средах. Для увеличения стабильности водных растворов и расширения концентрационного диапазона содержания макроцикла в водорастворимой фталоцианин-полимерной композиции применяли ультразвуковое воздействие, которое позволило увеличить концентрацию металлокомплекса фталоцианина в водорастворимой твердой дисперсии в 1,5 раза. |
| --- | --- |
| Рис. 1. ЭСП водных растворов твердых дисперсий на основе фталоцианината кобальта и КМЦ, полученных методом МХА (а – массовая доля макроцикла в твердом растворе 1,1%; b – 1,2%) при ультразвуковом воздействии (1) и без него (2). |  |

Работа выполнена в рамках Государственного задания, проект № 4.1929.2017/4.6