Оценка свойств мезопористого SiO2-MnO2, полученного импульсным электронным испарением, для направленной доставки лекарств

Злыгостева О.А.

студент

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,

физико-технологический институт, Екатеринбург, Россия

E-mail: o.zlygosteva13@yandex.ru

С каждым годом расширяется внедрение наноматериалов в медицинские сферы ввиду их приобретенных свойств при переходе в нанообласть. Литературный обзор показал большой потенциал методов терапии и диагностики с использованием нанопорошков. Нанопорошки (НП), благодаря своим размерам, соизмеримым с клеточными структурами, уже используются в диагностике – контрастное вещество в магнитно-резонансной томографии (Gd), в терапии – агент для гипертермии (Fe), в протезировании и тканевой инженерии, а также в фармацевтике. Новым применением НП стала адресная доставка лекарственных веществ до целевой области в организме человека [1].

Для исследования был выбран НП диоксид кремния, допированный диоксидом марганца (SiO2-MnO2). Диоксид кремния – бионейтральный НП, а используемый в качестве допанта диоксид марганца является потенциальным контрастным материалом, что может способствовать визуализации процесса доставки.

НП SiO2-MnO2 с массовыми концентрациями допанта 0.1, 3, 5 % был получен физическим методом испарения мишеней импульсным электронным пучком в газе низкого давления на установке НАНОБИМ-2 [2]. Исходным материалом для приготовления мишеней являлись субмикронные порошки диоксида кремния (AEROSIL 90) и диоксида марганца (ГОСТ 4470-79).

Методом BET-BJH на установке Tristar 3000 V6.03 (Micrometrics) были исследованы свойства полученных НП: средний размер и объем пор 22,6 нм и 0,76 см3/г, соответственно, площадь удельной поверхности увеличивается с увеличением концентрации допанта с 75,78 до 176,35 м2/г [3].

Водная суспензия НП не обладает требуемой стабильностью к оседанию и агломерации, поэтому в работе были исследованы методы повышения стабильности за счет добавления стабилизаторов различной природы (полиэтиленгликоль, цитрат натрия). Также было исследование влияние ультразвуковой обработки на стабильность и структуру НП. В работе была оценена цитотоксичность НП SiO2-MnO2 по отношению к клеточным культурам дермальных фибробластов человека. Суспензии с высокой концентрации НП не проявили токсического действия.

Дальнейшие эксперименты будут направлены на внедрение и выпуск лекарственного вещества из структуры НП.

Выражаем благодарность Ильвесу В.Г. (Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург) за получение НП, Деминой Т.И. (Институт Электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург) за проведение анализов свойств.

Литература

1. Pankhurst Q., Connolly J. Applications of magnetic nanoparticles in biomedicine // Journal of physics. 2003. No. 36. С. 167 – 181.

2. Соковнин С.Ю., Ильвес В.Г. Применение импульсного электронного пучка для получения нанопорошков некоторых оксидов металлов. Екатеринбург : РИО УрО РАН, 2011.

3. Злыгостева О.А., Соковнин С.Ю., Ильвес В.Г. Оценка свойств мезопористого диоксида кремния, допированного диоксидом марганца, полученного импульсным электронным испарением, для применения в биомедицине // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. 2017. No. 9. C. 199-204.