Формирование кристаллической структуры люминесцентных материалов на основе моноалюмината кальция при золь-гель синтезе

Белянинова Т.В.

студент

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Химический факультет, Томск, Россия

E–mail: belyaninova_t@mail.ru

Разработка высокотехнологичных материалов, отвечающих современным требованиям потребителей, является одной из основных задач современного материаловедения. Алюминаты щелочно-земельных металлов, активированные ионами редкоземельных элементов, широко применяются в оптической и электронной отраслях промышленности. При получении алюминатных светоизлучающих материалов основное внимание уделяется физико-химическим характеристикам, которые напрямую зависят от технологии получения алюминатных люминофоров.

Данная работа посвящена синтезу и исследованию влияния органического агента на фазовый состав при формировании кристаллической структуры люминофоров, полученных золь-гель методом. Использование в представленном исследовании золь-гель методики позволяет сократить энергетически и экономические затраты, при этом получая светоизлучающие алюминатные материалы высокого качества. Выбор органического агента позволяет снизить условия протекания термической обработки, получить люминофоры с высокой степенью гомогенизации, а в последующем, влиять на люминесцентные свойства материала.

Для получения люминофоров золь-гель методом в качестве источников ионов металлов  использовали нонагидрат нитрата алюминия и тетрагидрат нитрата кальция. Органическими компонентами выступали моногидраты винной, лимонной и яблочной кислот. Ион-активатор вводили в виде оксида европия(III), предварительно растворенного в концентрированной азотной кислоте Мольное соотношение реагентов составило Ca2+:Eu3+:Al3+:HnL = 0,95:0,05:2:3. Реагенты растворяли в минимальном количестве дистиллированной воды, затем полученные прозрачные растворы сливали и перемешивали в течение 1.5 часов для завершения реакций поликонденсации и высушивали в ротационном испарителе (t = 60ºC, p = 40 мбар). Полученные прекурсоры отжигали в муфельной печи при температуре 1000–1200°С. При охлаждении до комнатной температуры получали готовые люминофоры состава Сa0,95Еu0,05Al2O4.

Эволюция фазообразования полученных люминофоров удалось проследить с помощью рентгенофазового анализа на дифрактометре Rigaku MiniFlex 600 (CuKα – излучение, диапазон углов 2θ 3–100°). Идентификацию продуктов синтеза проводили по международному банку данных PDF-2. На основании данных рентгенофазового анализа установили, что полученные люминофоры содержат в качестве основной фазы моноклинный моноалюминат кальция, который обладает максимальной яркостью люминесценцией по сравнению с другими полиморфными модификациями. Формирование однофазного продукта наблюдается лишь в случае выбора в качестве органического компонента  лимонной кислоты. При исследования люминесцентных свойств (спектрофлуориметр Agilent Cary Eclipse (возб. = 254 нм)) установлено, что синтезированные люминофоры обладают свечением при длинах волн равных 419 нм, что соответствует излучению Eu2+, и 612 нм, что характерно для ионов Eu3+.