Синтез и исследования металлополимерных нанокомпозитов на основе мононенасыщенных карбоксилатов железа (III)

Пронин А.С., Терешко И.Г.

аспирант, студент

Московский технологический университет

институт тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: a.pronin@vniikp.ru

Соли ненасыщенных монокарбоновых кислот, проявляют наряду с карбоксилатной и непредельную функцию, и являются типичными представителями металлосодержащих мономеров [2].

Интерес к химии данных соединений определяется практической применимостью в больших объемах в различных отраслях промышленности [1, 3].

Целью настоящей работы был синтез карбоксилатов железа (III) акриловой, кротоновой, линолевой, метакриловой, олеиновой, сорбиновой кислот, исследование их термических свойств, получение в результате термолиза железосодержащих нанокомпозитов и исследование их характеристик.

Синтез карбоксилатов железа проводили по нескольким различным методикам, в зависимости от свойств кислот и наличия известных методик для конкретных соединений. Акрилат, метакрилат, сорбат и кротонат железа получали путем синтеза в водном растворе. Олеат и линолеат железа получали по модифицированной методике с использованием тройной системы вода-метиловый спирт-гексан [4].

Синтез нанокомпозитов железа проводили в изотермических условиях при температуре 335±1 С в течение 9 часов в атмосфере аргона.

Результаты мёссбауэровской спектроскопии показывают, что в полученных карбоксилатах железо находится в степени окисления III. Также в соответствии с данными МС установлено, что в полученных акрилате, метакрилате, кротонате и сорбате присутствуют две химические формы, содержащих железо.

Таблица 1. Результаты магнитных исследований продуктов термолиза непредельных монокарбоксилатов железа

| Исходный карбоксилат | σs (Гс*см3/g) | σr (Гс*см3/g) | Hc (Э) |
| --- | --- | --- | --- |
| Акрилат железа | 28.3 | 3.76 | 100 |
| Метакрилат железа | 46.1 | 9.40 | 179 |
| Кротонат железа | 46.6 | 5.77 | 95 |
| Сорбат железа | 25.6 | 2.54 | 163 |

Выражаем огромную благодарность нашему научному руководителю профессору, доктору химических наук Семенову Сергею Александровичу.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-03-00148).

Литература

- Химическая энциклопедия. Т. 1./ Под. ред. Кнунянца И.Л. - М.: Советская энциклопедия, 1988. C. 623.

- Помогайло А.Д., Джардималиева Г.И. Мономерные и полимерные карбоксилаты металлов. М.: Физматлит, 2009. 400 с.

- СанПиН 2.32.1293-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования по применению пищевых добавок. Приложение 1», - М.: 15.06.2003 с изменениями от 26.05.2008.

- Kwangjin A., Nohyun L., Jongnam P. Synthesis, Characterization, and Self-Assembly of Pencil–Shaped CoO Nanorods // J. Am. Chem. Soc. 2006. V.128. p. 9753–9760.