Синтез, спектры поглощения и окисление медных нанопластинок

Соколов А.А.

студент

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского,

Институт химии, Саратов, Россия

E–mail: sklv.alexey@gmail.com

Активное развитие областей применения плазмонных металлических наночастиц (НЧ), таких как наномедицина и наноэлектроника, привело к необходимости поиска альтернативных вариантов благородным металлам, которые, в основном, используются для синтеза НЧ. Одним из перспективных направлений является создание плазмонных материалов на основе меди. Однако медные наноструктуры имеют ряд ограничений по сравнению с НЧ на основе серебра и золота. Во-первых, медь обладает большей реакционной способностью, что снижает срок хранения НЧ на её основе. Во-вторых, плазмонные свойства НЧ меди выражены менее ярко и труднее поддаются настройке. Тем не менее, существенный выигрыш в стоимости и наличие каталитических свойств делает медные НЧ весьма привлекательным объектом исследований.

Данная работа посвящена обсуждению результатов синтеза НЧ меди с ярко выраженными плазмонными свойствами, а также изучению их окисления кислородом воздуха. За основу взят способ получения медных нанопластинок, оптические свойства которых имеют существенные отличия от свойств сферических НЧ меди. Синтез включает в себя восстановление ацетата меди(II) гидразином в присутствии поливинилпирролидона, служащего стабилизатором для НЧ меди. Реакция проходит в диметилформамиде (ДМФА), который обладает меньшей реакционной способностью по отношению к НЧ меди в отличие от воды. В ходе работы получены изображения нанопластинок методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) (рисунок 1а), зарегистрированы спектры электронного поглощения в УФ-видимой области (рисунок 1б), показано различие спектров поглощения сферических НЧ и нанопластинок, а также изучено влияние на ход синтеза таких параметров как температура и соотношения реагентов. Показано, что окисление приводит к формированию комплекса меди (II) с ДМФА. Исходя из полученных данных, предложены оптимальные условия хранения готовых образцов медных НЧ.

Рисунок 1. (а) ПЭМ изображение медных нанопластинок. (б) Спектры поглощения нанопластинок (1), наносфер (2), окисленных нанопластинок (3) и исходного комплекса меди(II) с ДМФА.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-03-00537).

Литература

1. Pastoriza-Santos, I., Sanchez-Iglesias, A., Rodriguez-Gonzalez, B., Liz-Marzan, L.M. Aerobic synthesis of Cu nanoplates with intense plasmon resonances // Small. 2009, 5(4), 440–443.