Синтез и исследование наночастиц магнетит-золото гантелевидной структуры

Гифер П.К.1, Ефремова М.В.1,2, Наленч Ю.А.2

1Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова

2Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС»

студент

E-mail: gifer2009@yandex.ru

В настоящее время все большее внимание исследователей привлекает синтез гантелевидных наночастиц (НЧ) магнетит-золото, обладающих различными функциональными возможностями. В подобной гантелевидной структуре сочетаются как физические, так и химические свойства обоих материалов, что расширяет спектр их потенциального применения. Если речь идет о терапии онкологических заболеваний, становится возможной комбинированная (магнитная и фотоиндуцированная) гипертермия. На эффективность подобного подхода напрямую влияют магнитные и спектральные свойства наночастиц, которые, в свою очередь, зависят от их размера и морфологии. В связи с этим целью данной работы является синтез и физико-химическое исследование гантелевидных НЧ магнетит-золото с целью оптимизации их свойств для применения в комбинированной гипертермии.

Гантелевидные НЧ Fe3O4-Au были синтезированы путем разложения пентакарбонила железа (Fe(CO)5) на поверхности наночастиц Au. При этом НЧ Au получали как отдельно (образцы PG-3 и PG-4), так и в ходе самого синтеза гантелевидных структур (образцы PG-1 и PG-2). Образцы были переведены в водную фазу при помощи амфифильного производного полиэтиленгликоля DSPE-PEG-COOH. Полученные НЧ обладают гантелевидной структурой и имеют различные размеры, морфологию, магнитные свойства и тепловыделение, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Результаты комплексного изучения свойств образцов

Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что в состав всех образцов входят только две фазы – магнетит и золото. Результаты измерения магнитных свойств показывают, что с увеличением размера НЧ происходит увеличение их намагниченности насыщения и коэрцитивной силы. При росте размера НЧ происходит также повышение удельного коэффициента поглощения (SAR), являющегося ключевым параметром в магнитной гипертермии, который достигает максимального значения 390 Вт/г для образца PG-4. По результатам комплексного изучения свойств образцов, оптимальным с точки зрения дальнейшего применения в магнитной гипертермии является образец PG-1 с размером наночастиц Fe3O4 – 19±4 нм и Au - 6±2 нм, обладающий SAR = 260 Вт/г, стабильный в воде вплоть до концентрации 13 мг/мл. В ходе исследования спектральных свойств НЧ установлено, что в полученных образцах не наблюдается плазмонного резонанса НЧ Au. Вероятно, это связано с малым размером НЧ и их тесным контактом с магнитным материалом. В связи с этим были проведены эксперименты по получению НЧ Au с размером 15-20 нм в органической среде., которые в дальнейшем также будут использованы для синтеза гантелевидных структур.

Таким образом, в работе синтезированы и охарактеризованы гантелевидные НЧ на основе Fe3O4 и Au с варьируемыми размерами и формами, которые можно использовать в качестве материалов для комбинированной гипертермии.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.х.н. Абакумову М.А. за помощь в выполнении работы.

Работа выполнена в рамках гранта Министерства образования и науки РФ по программе повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» №K2-2018-008.