Создание и анализ гибридных биополимерных нанокомпозитов, обладающих антимикробным эффектом

Нуждина А.В.1, Верная О.И.2, Шабатин В.П.2

аспирант

1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,

факультет «Фундаментальные науки», Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: donna.nuan@gmail.com

Известно, что эффективность действия лекарственных веществ в значительной степени определяется их растворимостью. При уменьшении размера частиц до 20-200 нм не только повышается растворимость вещества, но и улучшается проницаемость биологических барьеров, что обуславливает общее увеличение биодоступности [1]. При этом смешение двух и более компонентов в наноразмерном масштабе может способствовать изменению имеющихся и приобретению новых свойств получаемыми гибридными системами [2]. Таким образом, синтез нанокомпозитов с добавлением наночастиц активных металлов является перспективным направлением создания новых высокоэффективных лекарственных средств.

В данной работе были синтезированы гибридные нанокомпозиты на основе антибактериального препарата диоксидина и наночастиц серебра и меди. Полученные нанокомпозиты были включены в желатиновые криоструктураты и охарактеризованы различными методами. Химический состав нанокомпозитов был установлен методами ядерного магнитного резонанса (ЯМР), УФ-спектроскопии и ИК-спектроскопии. Было подтверждено, что диоксидин присутствует в нанокомпозитах и криоструктуратах в химически неизменённом виде.

Согласно данным просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), гибридные нанокомпозиты Ag-диоксидин и Cu-диоксидин состоят из органических частиц (размером 50-350 нм), внутрь которых включены наноразмерные частицы серебра (размером 2-30 нм) или меди (размером 10-40 нм). Эти значения размеров частиц согласуются с данными, полученными методом низкотемпературной адсорбции аргона. Помимо прочего, было определено время полного высвобождения лекарственного вещества диоксидина из систем на основе желатина, хитозана, бычьего сывороточного альбумина и альгината кальция в водную среду.

Антибактериальная активность гибридных нанокомпозитов была определена в отношении микробных клеток E. coli 52, S. aureus 144 и M. cyaneum 98 диско-диффузионным методом. При этом активность гибридных наносистем оказалась выше, чем индивидуальных наночастиц металлов и диоксидина. Эта закономерность сохранилась и после включения нанокомпозитов в желатиновые криоструктураты. Исходя из полученных данных, можно заключить, что включённые в желатиновые криоструктураты гибридные нанокомпозиты могут быть успешно использованы в качестве систем направленной «адресной» доставки лекарственных препаратов и систем пролонгированного действия.

Литература

- Savjani K.T., Gajjar A.K., Savjani J.K. Drug Solubility: Importance and Enhancement Techniques // ISRN Pharmaceutics, V. 2012. 2012. P. 1-10.

- Rao S., Prestidge C.A. Polymer-lipid hybrid systems: merging the benefits of polymeric and lipid-based nanocarriers to improve oral drug delivery // Expert Opinion on Drug Delivery // V. 13. 2016. P. 691-707.