Формирование нанорешеток в щелочносиликатных и щелочногерманатных стеклах под действием фемтосекундных лазерных импульсов

Курина А.И., Федотов С.С.

студент, сотрудник

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

ТНВ и ВМ, Москва, Россия

E–mail: alena_kurina@mail.ru

В последние два десятилетия активно развивается область оптического материаловедения, в которой главным технологическим инструментом являются фемтосекундные (ФС) лазеры, позволяющие в объеме стекла различным образом модифицировать его структуру. Одной из разновидностей структурных  модификаций, привлекающим особое внимание исследователей, являются нанорешетки – самоорганизующиеся наноструктуры с периодическим изменением плотности в объеме стекла, обладающие двулучепреломлением. Изначально двулучепреломляющие нанорешетки были открыты и исследованы в кварцевом стекле, но в последние годы возможность их формирования показана и для некоторых многокомпонентных силикатных стекол [1], а также в стеклообразном диоксиде германия [2]. Обычно введение в силикатную матрицу модифицирующих оксидов приводит к увеличению минимального количества ФС импульсов, требуемых для формирования нанорешетки.

В данной работе исследовались процессы формирования нанорешеток в щелочносиликатных стеклах составов 23R2O·77SiO2 (R= Li, Na, K), а также в натриевогерманатных стеклах хNa2O·(100-х)SiO2 (х = 10, 15, 20, 25). При варьировании энергии, длительности и числа лазерных импульсов, воздействующих на модифицируемую область, для всех исследуемых стекол найдены режимы лазерного воздействия, при которых формируются двулучепреломляющие области, а электронно-микроскопическими методами подтверждено, что эти двулучепреломляющие области представляют собой нанорешетки. Установлено, что наибольшее значение фазового сдвига проходящего через двулучепреломляющую область света достигается в калиевосиликатном стекле при воздействии порядка 106 импульсов, в литиево- и натриевосиликатных стеклах эти значения меньше, но двулучепреломление возникает уже под действием ~104 импульсов. Показано, что для возникновения двулучепреломления в исследованных натриевогерманатных стеклах необходимо воздействие более 105 импульсов при длительности импульсов не менее 900 фс и энергии импульса 25 - 30 нДж. Установлено, что в сравнении со щелочносиликатными стеклами для формирования нанорешеток в натриевогерманатных стеклах требуется увеличенная длительность ФС импульса. Для них также характерен более узкий интервал энергии импульса, позволяющий записать нанорешетки, и меньшие достижимые значения фазового сдвига. Обсуждены возможные причины сужения интервала энергии импульсов, позволяющих сформировать нанорешетки в щелочносиликатных и натриевогерманатных по сравнению с кварцевым стеклом.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 16-03-00541 и 17-03-01363).

Литература

- S.S. Fedotov, et al. Direct writing of birefringent elements by ultrafast laser nanostructuring in multicomponent glass // Appl. Phys. Lett. 2016, V. 108, P. 071905.

- F. Zhang, et al, Embedded nanogratings in germanium dioxide glass induced by femtosecond laser direct writing // J. Opt. Soc. Am. B 2014, V. 31, P. 860.