Влияние замещения ионов висмута на термоэлектрические свойства оксиселенидов химического состава BiCuSeO

Панкратова Д.С., Новицкий А.П.

студент, аспирант

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“», кафедра Функциональных наносистем и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E-mail: dasha31pank@gmail.com

Оксидные термоэлектрические материалы привлекают все большее внимание научного сообщества из-за низкой стоимости входящих в их состав элементов, высокой термической и химической стабильности, а также благодаря простоте синтеза соединений на их основе. Из-за особенностей структуры оксиселениды обладают рекордно низкой теплопроводностью. В работе Y.Liu [1] сообщалось, что изовалентное замещение ионов висмута в соединении BiCuSeO приводит к повышению термоэлектрической эффективности за счет изменения ширины запрещенной зоны. Термоэлектрическая эффективность определяется как zT=S2⋅σ⋅Tκ, где S – коэффициент термоЭДС, σ – электропроводность, κ – теплопроводность, T – абсолютная температура. Ожидается, что подобный эффект изменения электрофизических и тепловых свойств может наблюдаться при легировании другими редкоземельными элементами.

В работе были получены объемные образцы химического состава Bi1-xSmxCuSeO (x = 0; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08) методом двухступенчатого твердофазного синтеза, с последующим искровым плазменным спеканием. Первичные результаты исследования показали, что замещение ионов висмута ионами самария приводит к повышению электропроводности и снижению значений коэффициента термоЭДС с увеличением содержания самария, что может быть обусловлено изменением ширины запрещенной зоны. Теоретические расчеты по соотношению Голдсмида-Шарпа [2,3] показали, что с увеличением концентрации самария происходит сужение ширины запрещенной зоны, что соответствует полученным экспериментальным данным. Теплопроводность фактически не изменяется с увеличением концентрации самария, что обусловлено близкими ионными радиусами самария (0.964 Å) и висмута (0.960 Å), однако наблюдается слабый рост теплопроводности с ростом уровня легирования, который в свою очередь вызван увеличением вклада электронной составляющей теплопроводности в соответствии с законом Видемана-Франца и увеличением теплоемкости для легированных образцов. Термоэлектрическая добротность zT полученных образцов фактически не зависит от концентрации самария, так как падение коэффициента термоЭДС и увеличение теплопроводности превалируют над ростом электропроводности. Для нелегированного образца было получено относительно высокое значение термоэлектрической добротности при температуре zT = 0.65 при 923 К.

Литература

1.	Y. Liu, J. Ding, B. Xu, J. Lan, Y. Zheng, B. Zhan, B. Zhang, Y. Lin, C. Nan, Enhanced thermoelectric performance of La-doped BiCuSeO by tuning band structure, Appl. Phys. Lett. 106 (2015) 2–7. doi:10.1063/1.4922492.

2.	H.J. Goldsmid, J.W. Sharp, Estimation of the thermal band gap of a semiconductor from seebeck measurements, J. Electron. Mater. 28 (1999) 869–872. doi:10.1007/s11664-999-0211-y.

3.	Z.M. Gibbs, H.S. Kim, H. Wang, G.J. Snyder, Band gap estimation from temperature dependent Seebeck measurement - Deviations from the 2e|S|maxTmax relation, Appl. Phys. Lett. 106 (2015) 0–5. doi:10.1063/1.4905922.