Люминесцентные криогели на основе Al2O3, модифицированные 
трис(8-оксихинолинат)ом алюминия

Степанова Д.А.1, Еров Х.Э.1, Иванов В.К.2

студент

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах, Россия, Москва, Ленинские горы, 1

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, Россия, Москва, Ленинский проспект, 3

E-mail: StepanovaDarya55@yandex.ru

Криогели – это уникальные материалы, характеризующиеся низкой плотностью, высокой пористостью и высокой удельной поверхностью [1]. Благодаря своим структурным особенностям криогели применяются в медицине и тканевой инженерии и являются перспективными материалами для создания катализаторов и носителей катализаторов, топливных элементов и суперконденсаторов, фильтров вредных отходов и дезинфекторов [2].

Перспективным направлением представляется получение криогелей на основе оксидов металлов, химически модифицированных комплексными соединениями. Пористые материалы, сочетающие высокую удельную площадь поверхности, характерную для оксидных матриц, и функциональные свойства комплексных соединений (например, люминисценцию), могут являться компонентами оптических устройств и газовых датчиков.

Целью настоящей работы явилось разработка методов получения криогелей на основе Al2O3, модифицированного трис(8-оксихинолинат)ом алюминия (Alq3), который является устойчивым, хорошо изученным соединением, а также обладает интенсивной люминесценцией при облучении в УФ-диапазоне [3].

В ходе работы была разработана методика получения прозрачных лиогелей на основе Al2O3 в водной и водно-спиртовой среде с использованием оксида пропилена в качестве гелирующего агента. Методом сублимационной сушки были получены криогели на основе Al2O3, в том числе криогели, модифицированные люминесцентным комплексом Alq3. Криогели Al2O3, в том числе модифицированные Alq3, были проанализированы методом низкотемпературной адсорбции азота, растровой электронной микроскопии, гелиевой пикнометрии, ИК- и люминесцентной спектроскопии, рентгенофазового и термического анализа.

Установлено, что полученные криогели характеризуются высокой удельной площадью поверхности (430 м2/г), высокой пористостью, гидрофильностью и выраженной люминесценцией при облучении в ультрафиолетовом диапазоне (λвозб~370нм, λмакс~530нм).

Работа выполнена при поддержке гранта Российского Научного Фонда (грант 14-13-01150).

Литература

- Каталевич А. М. Влияние структурных характеристик на теплопроводность пористых материалов на основе диоксида кремния //Успехи в химии и химической технологии. 2013. Т. 27. №. 1 (141).

- Fan M. Facile preparation of silver nanoparticle decorated chitosan cryogels for point-of-use water disinfection //Science of The Total Environment. 2018. Т. 613. С. 1317-1323.

- Cölle M. Preparation and characterization of blue‐luminescent tris (8‐hydroxyquinoline)‐aluminum (Alq3) //Advanced Functional Materials. 2003. Т. 13. №. 2. С. 108-112.