Применение циклической вольтамперометрии для исследования процессов осаждения катионов цинка

Далматова А.И.

студент

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина), факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: alexavenz20@gmail.com

В современном мире проблема рекуперации энергии стоит особенно остро. Наибольшим преимуществами среди наноразмерных устройств преобразования энергии  обладают пьезоэлектрические наногенераторы (ПЭНГ), трансформирующие механическую энергию деформаций в импульсы электрического тока [1]. Одним из наиболее перспективных материалов для формирования активной части ПЭНГ является оксид цинка (ZnO) – широкозонный полупроводник (Eg = 3.36 эВ при Т=300 К) с наибольшими значениями пьезокоэффициентов среди соединений A2B6.

Для создания активной части ПЭНГ с наибольшей выходной мощностью используются наноструктурированные покрытия, состоящие из ориентированных параллельно нагрузке наностержней оксида цинка. Для обеспечения их ориентации и улучшения адгезии к подложке наносятся зародышевые слои. Использование жидкофазных методик приводит к формированию разориентированных затравочных кристаллитов, а для реализации газофазного осаждения необходимо дорогостоящее оборудование.

В данной работе для формирования зародышевых слоев был выбран метод жидкофазного ионного наслаивания SILAR (Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction) с приложением электрического поля на стадиях катионного и анионного осаждения (ECALE). Данный метод характеризуется низкой себестоимостью технологического процесса, а также возможностью прецизионного контроля послойного осаждения соединений. При проведении ECALE используются потенциалы дофазового осаждения, которые могут быть определены методом циклической вольтамперометрии (ЦВА) – полярографическим анализом процессов, протекающих на поверхности электрода, при приложении линейно-реверсивной развертки потенциала [2].

Для проведения ЦВА использовались полиэтилентерефталат (РЕТ) с нанесенными слоями оксида индия-олова (ITO) (60 Ом/□) и кремниевые Si (100) рабочие электроды. Потенциал рабочего электрода измерялся относительно Ag/AgCl электрода сравнения.  Прекурсором цинка выступал водный раствор Zn(NO3)2 с концентрацией 0.001-0.01 М. Скорость развертки потенциала варьировалась в пределах 2 – 50 мВ/с.

По данным ЦВА установлены потенциалы фазового и, соответственно, дофазового осаждения катионов цинка на различных подложках относительно хлорсеребряного электрода. Показано, что ЦВА при одинаковой амплитуде потенциалов в положительной и отрицательной ветвях приводит к необратимому осаждению цинка, вследствие чего уменьшается концентрация ионов в растворе. Увеличение концентрации прекурсора цинка приводит к росту катодного пика, позволяющего оценить потенциал дофазового осаждения.

Литература

1. Hua Y., Wang Z.L. Recent progress in piezoelectric nanogenerators as a sutainable power source in self-powered systems and active sensors // Nano Energy. 2015. №14. р. 3-14.

2. Нижегородова А.О. Нанокомпозитные металл-полимерные материалы на основе оксидов переходных металлов и поли-3,4-этилендиокситиофена: синтез и электрохимические свойства: диссертация к.х.н. СПбГУ, Санкт-Петербург. 2016.