Функциональная модификация аэрогелей на основе SiO2 при помощи люминесцентного комплекса Zn и Eu

Котцов С.Ю.1 , Еров Х.Э.2 ,Баранчиков А.Е.3 , Иванов В.К.3

студент

1Российский химико-технологический университет имент Д.И. Менделеева, 
Факультет естественных наук, Москва, Россия
2Факультет наук о материалах Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 
3Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: sergey12-17@yandex.ru

Аэрогели (АГ) представляют собой  особый тип материалов с открытой пористой структурой, образованной посредством конденсации наночастиц. Благодаря такой структуре АГ имеют низкую плотность и высокие пористость и удельную площадь поверхности, что обеспечивает широкие возможности для их применения в области тепло- и звукоизоляторов, катализаторов, сенсорах, переработки отходов атомного производства и т.д.

Целью настоящей работы является разработка метода получения аэрогелей на основе SiO2, химически модифицированных люминесцентным комплексом цинка и европия с 2-карбоксифурановой кислотой.

В работе использовали двухстадийный золь-гель метод. Предварительно полученный комплекс [Zn2Eu2(NO3)2(A-)2(EDTMS)2] (A- — анион 2-карбоксифурановой кислоты, EDTMS — N-[(3-триметоксисилил)пропил]этилендиамин), согелировали с частично гидролизованным тетраэтоксисиланом (образец 1). В качестве образца сравнения был синтезирован гель SiO2, полученный с использованием в качестве гелирующего агента аммиака вместо EDTMS (образец 2), а также гель, не содержащий люминесцентный комплекс. Заметим, что образцы, полученные с использованием комплекса {Zn,Eu}, являлись непрозрачными. Старение гелей проводили путем многократной замены растворителя на ацетонитрил 1 раз/сут. Аэрогели получали путем сверхкритической сушки гелей в CO2.

Все полученные АГ были рентгеноаморфными и показали высокую удельную площадь поверхности (Sуд=440-1219 м2/г), низкую геометрическую плотность ρгеом = 0.14–0.48 г/см3) и высокую пористость (82–95%) с превалированием мезопор с узким распределением их по размеру (10–15 нм). По результатам просвечивающей электронной микроскопии установлено, что образцы АГ, полученные с использованием комплекса {Zn,Eu}, обладают менее разветвленной стркутурой по сравнению с образцами, не содержащими гетерометаллический комплекс.  На основании данных картрирования методом рентгеноспектрального микроанализа образцов (1) и (2), сделан вывод о равномерном распределении комплекса в АГ. Методом РСМА установлено, что, содержание цинка и европия в образце 1 в 3-5 раз больше, чем в образце 2. По данным количественной УФ-видимой спектроскопии промывных жидкостей гелей установлено, что в ходе промывки образца 1, из него вымывается на ~20% меньше комплекса, чем из образца 2. Эти факты являются косвенным доказательством образования химической связи между люминесцентным комплексом {Zn,Eu} и матрицей АГ. Аэрогели на основе SiO2, модифицированные {Zn,Eu}, показали интенсивную люминесценцию с максимумом λ=617 нм при длине волны возбуждения λex=263 нм.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского Научного Фонда (грант 14-13-01150)