Разнолигандные пентафторбензоаты европия с производными фенантролина: синтез, фото- и электролюминесцентные свойства

Козлов М.И.

студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: makariy.kozlov@gmail.com

Материалы на основе координационных соединений (КС) лантанидов широко используются, в том числе в качестве эмиссионных слоёв органических светоизлучающих диодов (OLED). В настоящее время среди различных КС Eu3+ лучшие результаты в OLED достигнуты на основе разнолигандных β-дикетонатов Eu3+ c производными фенантролина. Однако такие OLED быстро деградируют ввиду химической неустойчивости β-дикетонатов под действием тока. В отличие от β-дикетонатов ароматические карбоксилаты лантанидов более стабильны и также обладают высокими квантовыми выходами (вплоть до 100%), а в качестве нейтральных лигандов — производные фенантролина, обладающие подвижностью носителей заряда.

В качестве объектов исследования были выбраны разнолигандные комплексы пентафторбензоата европия с производными 1,10-фенантролина BPhen, PyPhen, DPPz (Рис.1), поскольку пентафторбензоаты известны высокой растворимостью. Целью работы стало изучение влияния нейтральных лигандов на фото- и электролюминесцентные свойства разнолигандных комплексов.

| BPhen | PyPhen | DPPz |
| --- | --- | --- |

Рис.1 Используемые производные 1,10-фенантролина

Пентафторбензоат европия был получен при взаимодействии свежеосаждённого гидроксида европия с раствором пентафторбензойной кислоты в смеси ацетона и спирта (реакции 1.1 и 1.2).

EuCl3.6H2O + 3NH3⋅H2O = Eu(OH)3↓ + 3NH4Cl + 6H2O 	(1.1)

Eu(OH)3↓ + 3Hpfb = Eu(pfb)3(H2O) + 2H2O 			(1.2)

Разнолигандные комплексы были получены при взаимодействии спиртовых растворов пентафторбензоата европия и соответствующего нейтрального лиганда (реакция 2).

Eu(pfb)3(H2O) + Q = Eu(pfb)3(Q)↓ + H2O 			(2)

Состав комплексов Eu(pfb)3(Q) (Q = BPhen, PyPhen, DPPz) подтверждён данными термического анализа. Комплексы состава Eu(pfb)3BPhen и Eu(pfb)3PyPhen обладают характерной для европия люминесценцией, в то время как комплекс Eu(pfb)3DPPz не обладает люминесценцией, что связано с низким положением триплетного уровня лиганда DPPz.

Комплексы Eu(pfb)3(Q) (Q = BPhen, PyPhen) были протестированы в OLED с гетероструктурой ITO/PEDOT:PSS/PVK/Eu(pfb)3(Q)/TAZ/Al. Материалы дополнительных слоёв PVK и TAZ были подобраны в соответствии с энергиями HOMO и LUMO уровней материала эмиссионного слоя. Показано, что спектры электролюминесценции полученных OLED соответствуют ионной люминесценции европия, а отсутствие люминесценции материалов проводящих слоев свидетельствует о том, что область рекомбинации находится в эмиссионном слое.