Синтез и исследование плёнок APbI3 (A= CH3NH3+, (NH2)2CH+), легированного медью, методом прямой конверсии биметаллических плёнок Pb/Cu при реакции с парами AI

Моськин А.В., Белич Н.А., Тарасов А.Б.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: moskin.tema@yandex.ru

Перовскитные солнечные ячейки на основе гибридных органо-неорганических галогенидов являются одним из наиболее перспективных направлений фотовольтаики. Основные проблемы в данной области – малая стабильность ячеек и масштабирование технологий получения. С точки зрения масштабирования технологий получения интересны методы получения перовскитов из плёнок металлического свинца, поскольку напыление тонких плёнок металлов реализуется в промышленных условиях на подложках большой площади, и данный метод позволит избежать использования экологически небезопасных растворов солей свинца. При этом в настоящее время описано сравнительно небольшое количество способов прямой конверсии металлического свинца в перовскит, и в данной работе используется новый перспективный подход по быстрой конверсии плёнок металлического свинца в APbI3 (A= CH3NH3+, (NH2)2CH+) при реакции с парами йодидов метиламмония и формамидиния в условиях пониженного давления.

Одним из подходов для улучшения функциональных характеристик и стабильности плёнок перовскитов является легирование металлами (например, Cu). [1,2]

В рамках данной работы в результате экспериментов по получению легированных медью плёнок APbI3 было обнаружено проявление преимущественной кристаллографической ориентации в направлении (110) плёнок, полученных из бислоя Pb/Cu прямой конверсией в парах AI, чего не наблюдается в случае конверсии плёнок, не содержащих медь.  Было установлено, что при содержании меди 0,2% - 5% в сравнении с нелегированными плёнками происходит более чем двукратное увеличение среднего размера кристаллитов. При этом согласно литературным данным, преимущественная ориентированность и увеличенный размер кристаллитов перовскита положительно сказывается на функциональных характеристиках перовскитных солнечных ячеек. Были подобраны оптимальные условия синтеза и соотношения реагентов для получения пленок смешанного состава MAxFA1-xPbI3 с оптимальными функциональными свойствами, а также был осуществлён синтез тестовых солнечных ячеек на основе полученных легированных медью плёнок MAPbI3.

Литература

1.	Lu K. et al. Fermi level alignment by copper doping for efficient ITO/perovskite junction solar cells // J. Mater. Chem. A. 2017.

2.	Shirahata Y., Oku T. Effects of copper addition on photovoltaic properties of perovskite CH3NH3PbI(3-x) Clx solar cells // Phys. Status Solidi. 2017. Vol. 214, № 10. P. 1700268.