Получение плёнок гибридных галогенидных перовскитов из слабокоординирующих растворителей

Решетников В.П., Фатеев С.А.

студент, аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

ФНМ, Москва, Россия

E–mail: viktorreshetnikov2013@gmail.com, saf1al@yandex.ru

Наиболее быстроразвивающейся областью современной солнечной энергетики является перовскитная фотовольтаика. Солнечные ячейки на основе гибридных галогенидных перовскитоподобных соединений APbX3 (где А+ = MA+ - метиламмоний или FA+ - формамидиний-катион, X = I, Br) уже достигли эффективности в 22.7% [1], превзойдя устройства на основе кремния. Причём они могут быть произведены более простыми и экономически эффективными растворными методами.

Для реализации этих методов на сегодняшний день главным образом используют такие растворители, как диметилформамид (ДМФ) и диметилсульфоксид (ДМСО), которые, однако, образуют с MAPbI3 устойчивые аддукты (кристаллосольваты). Кристаллизация низкоразмерных фаз аддуктов ухудшает морфологию и функциональные свойства перовскитного слоя, затрудняет получение плёнок заданного стехиометрического состава [2]. Кроме того, аддукты разлагаются лишь при температурах, вызывающих частичное разложение перовскита. Известно, что причиной образования аддуктов является сильная координация растворителя (основания Льюиса) к ионам свинца (кислоте Льюиса) [3]. Тем не менее, получению плёнок APbI3 из слабокоординирующих растворителей (СКР) посвящено сравнительно мало работ. К СКР можно отнести гамма-бутиролактон (ГБЛ), органические карбонаты, ацетонитрил, метоксиэтанол и другие.

Данная работа посвящена оптимизации способов получения плёнок APbI3 из растворов в СКР и их смесей посредством введения добавок HI, NH4I и I2. Впервые показана возможность получения сплошных тонких слоёв перовскита из смешанных растворов в ГБЛ и этиленкарбонате (ЭК). Было показано, что добавки HI и NH4I подавляют образование аддуктов (в ГБЛ), значительно увеличивают растворимость перовскита (введение 10% HI по объёму приводит к росту растворимости в ЭК в 4 раза), приводят к уменьшению размеров кристаллитов, увеличению сплошности и однородности плёнок.

Качественные плёнки APbX3 субмикрометровой толщины (300-600 нм) были изготовлены методом спин-коатинга из растворов СКР на подложках из стекла, FTO (легированного фтором SnO2), TiO2. Методом РФА изучен фазовый состав плёнок, морфология исследована с помощью РЭМ, по снятым данным затухания люминесценции определены времена жизни носителей заряда в плёнках. Лучшие однофазные, сплошные образцы были использованы для изготовления солнечных ячеек. Таким образом, показана принципиальная применимость рассмотренных новых растворных систем для получения работоспособных фотовольтаических устройств.

Литература

[1]	KRICT, http://itersnews.com/?p=106805 (по состоянию на 06.01.2018).

[2]	Petrov A.A. et al. Crystal Structure of DMF-Intermediate Phases Uncovers the Link Between CH 3 NH 3 PbI 3 Morphology and Precursor Stoichiometry // J. Phys. Chem. C. 2017. Vol. 121, № 38. P. 20739–20743.

[3]	Hamill J.C., Schwartz J., Loo Y.-L. Influence of Solvent Coordination on Hybrid Organic–Inorganic Perovskite Formation // ACS Energy Lett. 2017. P. 92–97.