Электрофизические свойства низкоплотных углеродных материалов и композиционных материалов на их основе

Калашник Н.А.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: natali.koshina@gmail.com

Исследованы электрофизические свойства низкоплотного терморасширенного графита (ТРГ) и композиционных материалов в системах пеновермикулит - терморасширенный графит. Пеновермикулит (ПВ) получали на основе модифицированного 37 %-ой перекисью водорода (H2O2) природного вермикулита Ковдорского месторождения с последующей термообработкой при температуре T~1000 K. Терморасширенный графит получали различными способами: 1) термолизом (T~1200 K) гидролизованных интеркалированных соединений графита с серной кислотой (ТРГ1), 2) термолизом дробленной графитовой фольги, пропитанной водными растворами мочевины (ТРГ2) или нитрата аммония (ТРГ3).

Исследованы зависимости удельной электропроводности σ от плотности ρ и объемной доли проводящего наполнителя φ для терморасширенных графитов, полученных различными способами, а также для систем ТРГ-ПВ различных составов. Все зависимости имели схожий вид. При плотностях до 0,1 г/см3 в системах воздух-ТРГ и 0,2 г/см3 системах ПВ-ТРГ наблюдался значительный рост удельной электропроводности, который связан с увеличением числа контактов частиц проводящей фазы при прессовании. При дальнейшем увеличении плотности наблюдалось постепенное уменьшение удельной электропроводности, которое связано с преимущественной ориентацией (текстурированием) частиц ТРГ перпендикулярно оси прессования.

Вблизи порога протекания значения электропроводности материала от объемной доли наполнителя подчиняются скейлинговому закону [1]:

σ=σ0·(φ-φс)t,

где σ – электропроводность образца, σ0 – электропроводность проводящего наполнителя, 
φ – объемная доля проводящего наполнителя, φс – значение порога перколяции, t – критический индекс (критическая экспонента).

Значения порогов перколяции φс и критических экспонент исследованных систем представлены в таблице 1.

Таблица 1. Значения порогов перколяции φс, критических экспонент t и коэффициентов детерминации R2 исследованных систем.

| Исследуемая система | Порог перколяции φс, об.% | Критическая экспонента t | Коэффициент детерминации R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРГ1 | 0,1 | 2,1 | 0,98 |
| ТРГ2 | 0,15 | 1,8 | 0,97 |
| ТРГ3 | 0,15 | 1,9 | 0,98 |
| 10%ТРГ1-90%ПВ | 0,1 | 1,7 | 0,99 |
| 10%ТРГ2-90%ПВ | 0,1 | 1,9 | 0,97 |
| 10%ТРГ3-90%ПВ | 0,1 | 1,7 | 0,98 |
| 20%ТРГ1-80%ПВ | 0,2 | 1,9 | 0,97 |
| 5%ТРГ1-95%ПВ | 0,1 | 2,0 | 0,98 |

Значения критических экспонент лежат в интервале 1,7-2,1, что соответствует континуальной задаче теории перколяции в случае образования трехмерного проводящего кластера в диэлектрической матрице [1].

Литература

1. Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Электронные свойства легированных полупроводников. М.:Наука 1979. 416 с.