Синтез и свойства витлокитоподобных фосфатов, содержащих редкоземельные элементы

Жуковская Е.С., Генова Е.В.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: evg.zhukovskaya@gmail.com

Поиск и создание функциональных материалов, одновременно сочетающих в себе разнообразные свойства, давно является целью многих научных исследований. Так, например, вещества, кристаллизующиеся в структурном ряду минерала витлокита, сочетают в себе люминесцентные, нелинейно-оптические, сегнетоэлектрические, ион-проводящие и другие свойства [1]. Структура витлокита благоприятствует замещениям, и заселение разных катионных позиций ионами редкоземельных элементов происходит согласно их размерам [2].

Витлокитоподобные фосфаты Ca8CdR(PO4)7, где R = La-Sm готовили методом твердофазного синтеза из стехиометрических количеств CaCO3, CdO, CaHPO4•2H2O, R2O3. Синтез проводили на воздухе в алундовых тиглях при температуре 1100 ºС в течение 100 ч с тремя промежуточными перетираниями. Однофазность полученных соединений и их принадлежность к структурному типу витлокита подтверждены методом рентгенофазового анализа.

Исследования нелинейно-оптических свойств методом генерации второй гармоники проводили на мелкодисперсных порошкообразных образцах. Сигнал ГВГ для образцов с R = La, Ce составляет 3 и 0,9 единиц от величины кварцевого эталона, что говорит о значительной для фосфатов нелинейно-оптической активности. Для образца, содержащего Pr, сигнал ГВГ уменьшается до десятых долей от величины кварцевого эталона и пропадает для образцов, начиная с Nd. В совокупности с данными, полученными методом РФА, можно говорить о том, что образцы, содержащие первые три элемента ряда РЗЭ, кристаллизуются в пространственной группе R3c, а следующие за ними – в пр.гр. Rс.

Исследование образцов методом диэлектрической спектроскопии выявило наличие характерных, хотя и размытых в случае R = La-Pr, максимумов на кривой температурной зависимости диэлектрической проницаемости. Проводимость образцов уменьшается при переходе от La к Sm. Температуры фазового перехода, определенные методом диэлектрической спектроскопии, составили 853-865 К для всех исследованных образцов. Температуры фазового перехода, измеренные методом дифференциальной сканирующей калориметрии, составили 856-868 К, что хорошо согласуется с данными диэлектрической спектроскопии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 16-13-10340).

Литература

- Calvo C., Gopal R. // Amer. Miner. 1975. V. 60. P. 120-133.

- Лазоряк Б.И. // Успехи химии. 1996. Т. 65. № 4. С. 307-325.