Макропористые биорезорбируемые керамические материалы 
в системе Ca(PO3)2 – Ca2P2O7

Курбатова С.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: kurbatova.snezhana@yandex.ru

Основными свойствами материалов, предназначенных для костной имплантации являются биосовместимость, способность к резорбции и остеокондуктивность. Фосфаты кальция с соотношением Ca/P<1,67 биосовместимы за счет сходства с неорганической составляющей естественной костной ткани человека, а их способность к резорбции возрастает с уменьшением соотношения Са/Р. В этой связи представляет интерес создание и изучение керамических материалов на основе фосфатов кальция с соотношением 0,5≤Ca/P≤1. В то же время получение хороших остеокондуктивных свойств, обусловленных высокой проницаемостью и пористостью, возможно с использованием методов 3D-печати (например, стереолитографии). Таким образом, целью данной работы является получение высокорезорбируемых макропористых керамических кальцийфосфатных материалов с соотношением 0,5≤Ca/P≤1 с использованием для формования метода стереолитографической печати, а также исследование их свойств.

Объектами данного исследования стали порошки пирофосфата кальция Ca2P2O7 (Ca/P=1; 0% Ca(PO3)2), полифосфата кальция Ca(PO3)2 (Ca/P=0,5, 100% Ca(PO3)2), порошковые смеси, содержащие 5, 10, 15, 20 и 50% Ca(PO3)2, а также плотная и макропористая керамика на их основе. Для синтеза исходных порошков к растворам кислот (поли- или пирофосфорной), полученных с помощью ионного обмена (статическим и динамическим методом) из водных растворов поли- или пирофосфата натрия, приливали раствор ацетата кальция и подщелачивали полученный раствор до 
pH = 10. Это приводило к образованию рентгеноаморфных осадков гидратированных фосфатов кальция Ca(PO3)2*H2O и Ca2P2O7*2H2O. Полученные порошки фильтровали, высушивали, смешивали в заданных соотношениях, дезагрегировали и подвергали термической обработке.

Полученные после термообработки при Т=500oC порошки прессовали в таблетки (с целью получения плотной керамики), а также дезагрегировали с ПАВ и использовали для приготовления светоотверждаемых суспензий для формования керамических полуфабрикатов с использованием стереолитографической печати. Порошки после предварительной термообработки обладают серой окраской, обусловленной продуктами термической деструкции побочного продукта реакции - ацетата аммония. Присутствие в суспензии, предназначенной для формования, окрашивающего компонента позволяет значительно улучшить латеральное разрешение печати. Полученные в результате стереолитографической печати композиты состава «полимер-порошок фосфата кальция» подвергали термической обработке для удаления полимера и получения керамики заданного состава и архитектуры. Были изучены следующие свойства керамики: фазовый состав, цитотоксичность, растворимость и прочность. Полученные материалы являются биосовместимыми, характеризуются высокой скоростью резорбции. Пористость полученных с помощью стереолитографической печати керамических материалов составила не менее 86%. Керамические материалы с такой пористостью обладают высокими остеокондуктивными свойствами и могут быть рекомендованы для использования в качестве костных имплантатов непосредственно или в качестве неорганической резорбируемой основы для конструкций тканевой инженерии.

Данное исследование выполнено при поддержке гранта РНФ №15-19-00103.