Получение плёнок VO2 при помощи магнетронного распыления и перекристаллизация плёнок VO2+x при температуре выше точки плавления

Полозов В.И. 1,2, Маклаков С.С. 1, Маклаков С.А.1, Амеличев В.А.3, Мишин А.Д.1, Старостенко С.Н.1, Кисель В.Н.1

студент

1Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, Москва, Россия

2Московский физико-технический институт, факультет проблем физики и энергетики,

Москва, Россия

3ЗАО «СуперОкс», Москва, Россия

E-mail: viktor.polozov@phystech.edu

Тонкие плёнки диоксида ванадия испытывают резкий переход полупроводник-металл при 67°С. Сопротивление тонких плёнок, полученных в эпитаксиальных процессах, при переходе изменяется на 4 порядка, а коэффициент пропускания СВЧ излучения – на 18 дБ. Существует необходимость в разработке более простого метода синтеза таких плёнок, чем эпитаксиальный процесс.

Нами использован двухстадийный метод: реактивное ВЧ магнетронное распыление V с осаждением на поликристаллическую Al2O3 подложку и последующим отжигом. Оптимизация реактивного процесса проводилась путем изменения парциального давления кислорода в газовой смеси, температуры и электрического смещения на подложке. Толщина плёнок ~120 нм; наилучшее полученное отношение сопротивлений в полупроводниковом и металлическом состояниях Rs/Rm=3,43; размер кристаллитов менее 10 нм.

Отжиг проводили в токе аргона с нагревом до 720°С. При оптимизации условий отжига варьировали количество циклов, максимальную и минимальную температуру выдержки, чистоту Ar. Цель исследования заключалась в проверке гипотезы о том, что многократное пересечение перитектической изотермы V6O13↔VO2+L (температура) приводит одновременно к росту кристаллитов VO2, достигающих размера ~200 нм, перераспределению фаз, оптимизации кристаллической структуры. Наилучшее полученное значение отношения сопротивлений в металлическом и полупроводниковом состояниях Rs/Rm=1540 при ширине перехода 8°С после 1 часа выдержки. Результаты оптимизации условий отжига показывают, что наравне с указанным термодинамическим фактором, следует учитывать кинетический фактор рассматриваемого высокотемпературного процесса.

Дополнительно было проведено измерение температурной зависимости коэффициента пропускания полученными образцами СВЧ излучения частотой 6-20 ГГц. Оно выполнено на составном образце, сформированном из нескольких пластин VO2, показавших наилучшие значения Rs/Rm. Измерение частотной зависимости коэффициента пропускания образца проводили квазиоптическим методом в диапазоне температур 20°С - 80°С с использованием печи с радиопрозрачными окнами. Коэффициент пропускания образца при переходе в «металлическое» состояние уменьшается на 0,5 - 1 дБ по сравнению с «полупроводниковым». При переходе образец демонстрирует гистерезис, как и в случае контактного электростатического измерения сопротивления.

С помощью отжига можно получить плёнки VO2 с высоким контрастом сопротивлений из плёнок реактивных оксидов ванадия с недостатком по кислороду. Данный метод позволяет применять поликристаллические подложки вместо эпитаксиальных и не требует вакуумной техники при отжиге. Дальнейшая работа будет заключаться в разработке электродинамических приложений на основе данных плёнок.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №16-33-01089).