Синтез функциональных керамик практического назначения с применением технологии искрового плазменного спекания

Шичалин О.О.1,2, Главинская В.О.2, Белов А.А.1,2, Папынов Е.К.1,2

1Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия

2Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

E-mail: oleg_shich@mail.ru

Инновационная технология искрового плазменного спекания (ИПС) открыла широкие перспективы для порошковой металлургии в области создания новых конструкционных керамик с уникальными эксплуатационными характеристиками и свойствами. Концепция технологии ИПС заключается в улучшении традиционных способов консолидирования порошковых материалов, за счет их высокоскоростного разогрева и уплотнения, опережающих активный рост зерна.

В настоящей работе исследована возможность применения технологии ИПС для синтеза наноструктурированных керамик практического назначения [1]:

- Магнитная керамика для электротехники на основе оксидов железа и их смешанного состава Fe3O4/α-Fe2O3, высокой механической прочности (прочность при сжатии 250 МПа).

- Сверхвысокотемпературная карбидокремниевая керамика (SiC и HfB2-SiC), пористость до 30%, устойчивая в потоке диссоциированного воздуха при температуре разогрева >2000 ºС (более 2600 ºС). Область использования - авиация и ракетостроение, носовые обтекатели и острые кромки крыльев летательных аппаратов.

- Биоактивная/инертная керамика на основе синтетических силикатов кальция CaSiO3 (волластонит), бимодальная пористая структура (размер пор100-500 нм и 1-500 мкм), мех. прочность ~172 МПа. Область использования – практикующая медицина для восстановления, замещения, регенерации поврежденных твёрдых тканей.

- Стеклокерамика на основе природных цеолитов, перспективная в области обращения с РАО, в качестве матриц для иммобилизации опасных радионуклидов, скорость выщелачивания по 137Cs 10-6-10-8 г/см2, мех. прочность ~500 МПа.

- Ядерная керамика на основе диоксида урана (UO2), с высокой плотностью таблеточного изделия 97,5–98,4 %, с отсутствием примеси углерода и средним размером зерна не более 3 мкм. Область применения – атомная промышленность (ядерное топливо);

- Оптическая керамика на основе иттрий-алюминиевого граната допированного неодимом Nd3+, с высоко гомогенной структурой со средним размером частиц ~ 710 нм и величиной пропускания света в диапазоне видимых волн более 75%. Область применения – лазерная оптика (высокоапертурный лазерный элемент и др.).

Исследование по синтезу ядерных керамик проведено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (№ 17-73-20097); разработка биокерамик реализована в рамках гранта Президента РФ для молодых ученых (МК-177.2017.3); создание стеклокерамик для иммобилизации РАО выполнены при поддержке РФФИ (№ 17-03-00288 «А»).

Литература

1. Papynov E.K. et al. Spark Plasma Sintering as a High-Tech Approach in a New Generation of Synthesis of Nanostructured Functional Ceramics // Nanotechnologies in Russia, 2017, Vol. 12, № 1–2, pp. 49–61