Исследование структуры и свойств сварных соединений высокоазотистой аустенитной стали, полученных лазерной сваркой

Костина В.С.

аспирант

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки нститут металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: vskostina@yandex.ru

Легированные азотом стали, особенно аустенитные стали с >0,4% N сочетают высокую прочность, коррозионную-  и износостойкость с хорошей пластичностью и вязкостью. Свариваемость различными видами сварки – один из ключевых аспектов их технологичности. При сварке сталей с высокой концентрацией азота может происходить уход азота из металла в зоне жидкой ванны. Это может привести к значительной газовой пористости сварного шва (СШ) и снижению прочности. В связи с этим необходимо ограничивать время пребывания металла при этих температурах. Этого можно добиться применением высококонцентрированного источника энергии - лазерного пучка.

Цель исследований – оценка качества сварных соединений (СС) тонколистовой азотистой аустенитной стали 05Х(21-22)АГ15Н8М(1-2)Ф с содержанием азота 0,5% (масс.), полученных методом лазерной сварки.

Сварные соединения изученных сталей характеризуются наличием в центральной части сварного шва четкой вертикальной линии стыковки дендритов расплавленного металла каждой из двух половин СС. Отсутствуют дефекты структуры на микроуровне: газовая пористость и горячие трещины; в СШ отсутствует δ – феррит; структура СШ состоит из тонких (5 μm), протяженных дендритов (до ~200 μm); наблюдается аксиальная симметрия СШ.

Микрорентгеноспектральным анализом определяли содержание основных легирующих элементов (ЛЭ) в различных участках CC горячекатаной стали. В сварных швах наблюдается незначительное снижение концентрации Mn (в среднем 14,5% против 15,3% в основном металле (ОМ)), содержание остальных легирующих элементов не отличается от содержания таковых в ОМ. Расчетная концентрация азота составила 0,48% в СШ и 0,51 в ОМ.

Изученные СС характеризуются высоким сочетанием механических свойств (В - 916 МПа; 0,2-362 МПа; δ - 35%; ψ - 19%. Рассчитанный (с учетом %N и средней длины дендрита) предел текучести СС коррелирует с полученным фактически.

Исследование изломов сварных образцов горячекатанной стали с помощью сканирующей электронной микроскопии показало, что разрушение СС проката имеет смешанный характер: хрупкое – вязкое – межзеренное. Оно началось от острой кромки и распространилось вглубь, с образованием вязкой зоны долома в центре образца. В результате произошло отделение ОМ от СШ. По топографии излома можно наблюдать внутрезеренные и межзеренные разрушения в отдельных местах. Поры и трещины во всех сварных соединениях проката отсутствуют.