Износостойкость поверхности силумина заэвтектического состава после модификации ионно-электронно-плазменным методом

Рыгина М.Е.1,2, Петрикова Е.А.1, Тересов А.Д.1, Шугуров В.В.1

аспирант, младший научный сотрудник, ведущий электроник, младший научный сотрудник

1Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия

2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия

E-mail: L-7755me@mail.ru

В работе представлены результаты исследований образцов заэвтектического силумина с содержанием кремния от 18 вес. % до 24 вес. %. В отлитом состоянии образцы имели форму цилиндров высотой 50 мм, диаметром 30 мм. Микроструктура литых образцов характеризуется высоким уровнем неоднородности, присутствуют первичные зерна кремния, размер которых достигает 100 мкм, а также интерметаллиды и окислы. Анализ рентгенограмм выявил наличие низхкоинтенсивных дифракционных максимумов фаз Mg0.54Fe0.46SiO3, Al0.83Mg0.17, MgO и NiO (Ni, Mg)O. Образцы характеризуются большим количеством пор, которые образуются на этапе отливки за счёт газопоглощения, вызванного содержанием натрия [1]. Твердость и износостойкость исходного материала представлены в таблице 1.

Модификацию образцов проводили в два этапа. На первом этапе формировали систему «пленка (Zr-5%Ti-5%Cu) / (Al-(18-24) вес. % Si) подложка» ионно-плазменным методом при электродуговом распылении катода состава Zr-5%Ti-5%Cu на установке «ТРИО» (ИСЭ СО РАН) [2]. Толщина пленки 0,5 мкм. На втором этапе осуществляли легирование поверхностного слоя силумина заэвтектического состава путем плавления системы «пленка-подложка» интенсивным импульсным электронным пучком на установке «СОЛО» [2]. Режимы облучения: энергия ускоренных электронов 18 кэВ, плотность энергии пучка электронов 30 Дж/см2, частота следования импульсов 0,3 с-1, длительность воздействия пучка электронов 200 мкс, число импульсов воздействия 20. Режим облучения выбран согласно тепловым расчетам [3].

В результате выполненных исследований установлено, что глубина проплавленного слоя достигает 130 мкм. Размер кристаллитов 1-5 мкм. Твердость и износостойкость образцов после модификации представлены в таблице 1.

Таблица 1- Твердость и износостойкость образцов силумина

| Содержание кремния в исходном образце, вес% | Твердость, МПа |  | Параметр износа, 10-4, mm2/N/m |  | Коэффициент трения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до | после | до | после |  |
| 18-20 | 890 | 4837,07 | 3,06 | 2,3 | 0,5 |
| 20-22 | 970 | 3172,15 | 1,9 | 4,6 | 0,417 |
| 22-24 | 1090 | 3493,21 | 5,5 | 2,5 | 0,412 |

Авторы выражают благодарность научному руководителю Иванову Юрию Федоровичу, ведущему научному сотруднику Института сильноточной электроники СО РАН, за планирование эксперимента и обсуждение результатов.

Литература

1. Боом Е.А. Природа модифицирования сплавов типа силумин. - М: Металлургия. 1964

2. Коваль, Н. Н., Иванов Ю.Ф. Наноструктурирование поверхности металлокерамических и керамических материалов при импульсной электронно-пучковой обработке // Известия вузов. Физика. 2008, Том 51, № 5, с. 60-70.

3. Иванов Ю.Ф., Петрикова Е. А., Иванова О.В., Иконникова И. А., Ткаченко А.В. Численное моделирование температурного поля силумина, облученного интенсивным электронным пучком // Известия высших учебных заведений. Физика. 2015, Том 58, №4, с. 46-51.