Реакционное электроимпульсное плазменное спекание высоколегированных оптических керамик Nd3+:YAG

Ворновских А.А.

студент

Дальневосточный федеральный университет,

Школа естественных наук, Владивосток, Россия

E-mail: vornovskikh_aa@students.dvfu.ru

Керамика алюмоиттриевого граната, легированного ионами неодима Nd3+:YAG, относится к перспективным модельным объектам современной физики твердого тела для установления закономерностей уплотнения и эволюции микроструктуры при спекании [4]. Кроме того, Nd3+:YAG является одним из самых востребованных материалов квантовой электроники для создания лазеров с высокой средней мощностью и импульсных лазеров с высокой пиковой мощностью [1]. В рамках развиваемого подхода спекания разноразмерных частиц [2], данная работа ставит целью выявление физико-технологических аспектов создания высоколегированных керамик Nd3+:YAG методом реакционного электроимпульсного плазменного спекания (ЭИПС) оксидных систем Y2O3-Nd2O3-Al2O3.

Для реакционного ЭИПС использована порошковая оксидная система 2.88Y2O3–0.12Nd2O3–5Al2O3 (4 ат.% Nd3+:YAG) с бимодальным распределением частиц по размерам, обеспечивающих оптимальный баланс между температурой формирования фазы граната и активностью порошков к спеканию [2]. Эксперименты по спеканию проводились в устройстве SPS-515S (Dr. Sinter*LABTM, Япония) в интервале температур 1200-1500°C при давлении на режиме 5.3 кН [3].

Впервые методом реакционного ЭИПС при 1350 C / 5 мин получена высоколегированная керамика 4 ат.% Nd3+:YAG оптического качества. Ускорение диффузии по границам зерен в условиях высокоскоростного нагрева под давлением позволило снизить на ~400°С температуру спекания и сократить на ~2.5 порядка время изотермической выдержки (в сравнении с базовым методом реакционного твердофазного спекания в вакууме). С привлечением методов СЭМ ВР, РФА, ЭДРС и РФЭС подтверждена структурная и химическая однородность материала по границам зерен и в объеме. Керамика 4 ат.% Nd3+:YAG имеет средний размер зерна 710 нм, микротвердость 13.7 ГПа, модуль упругости 254 ГПа, и коэффициент линейного оптического пропускания ≥65 % в видимом диапазоне длин волн (для образца толщиной H=2 мм). Дальнейшие исследования направлены на оптимизацию траектории спекания и подбор спекающий добавок с целью обеспечения лазерного качества синтезируемых керамик Nd3+:YAG.

Литература

- Ikesue A., Aung Y.L. Ceramic laser materials // Nature Photonics. 2008, №2. p. 721-727.

- Kosyanov D.Yu., Baumer V.N., Yavetskiy R.P., Voznyy V.L., Kravchenko B.V., Kopylov Yu.L., Tolmachev A.V. Nd3+:Y3Al5O12 laser ceramics: influence of the size of yttrium oxide particles on sintering // Crystallography Reports. 2015, №60(2). p. 299-305.

- Kosyanov D.Yu., Yavetskiy R.P., Vorona I.O., Shichalin O.O., Papynov E.K., Vornovskikh A.A., Kuryavyi V.G., Vovna V.I., Golokhvast K.S., Tolmachev A.V. Transparent 4 at% Nd3+:Y3Al5O12 ceramic by reactive spark plasma sintering // AIP Conference Proceedings. 2017, №1878(1). p. 040020-1–040020-4.

- Zamir S. The Influence of Cation Additives on Grain-Boundary Mobility in Yttrium Aluminum Garnet (YAG) // Journal of the American Ceramic Society. 2014, №98(1). p. 324-330.