Получение композиционных материалов на основе алюминия, упрочненных частицами металлических стекол

Овсянникова Е.А. 1, Котов А.Д. 2, Мочуговский А.Г. 3

1студент, 2с.н.с., 3аспирант

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Кафедра металловедения цветных металлов, г. Москва, Россия

E–mail: offalena@mail.ru

Алюмоматричные композиционные материалы выделяются своими механическими свойствами, включающими низкую плотность, высокий модуль упругости, прочность и хорошую износостойкость, что делает их привлекательными для применения в аэрокосмической, оборонной, автомобильной и других отраслях промышленности. В композиционных материалах на основе алюминия наиболее широко используемыми являются такие упрочняющие компоненты, как Al2O3 или SiC, в виде волокон или частиц. Однако слабое взаимодействие между такими упрочняющими частицами и матрицей может приводить к получению материалов с высокой пористостью, пониженными механическими свойствами и повышенной чувствительностью к коррозии. В связи с этим, применение металлических стекол в качестве армирующих компонентов в композиционных материалах является интересным путем создания новых материалов, обладающих высоким комплексом свойств, так как упрочнение данными компонентами обеспечивает лучшее сцепление с матрицей, чем традиционные добавки.

Цель данной работы – выбор составов алюминиевых сплавов и аморфных металлических материалов, а также разработка режимов получения на их основе композиционных материалов.

Выбор составов алюминиевых сплавов производили из принципа обеспечения консолидации слоев при прокатке, а составы армирующих аморфных металлических материалов выбирали исходя из обеспечения аморфного состояния в требуемом температурном интервале. В качестве материала матрицы были использованы сплавы на основе систем Al-Mg и Al-Zn-Ca, а в качестве армирующих компонентов были подобраны армирующие материалы систем Co-Cr-Mo-C-B-Tm и Ti-Cu-Zr-Pb-Sn.

В результате разработаны технологии и получены композиционные материалы на основе вышеуказанных сплавов, армированные аморфными металлическими материалами на основе Ti и Co. Показано, что после обработки в планетарной мельнице и последующей консолидации металлические стекла сохраняют аморфную структуру. Аморфные металлические частицы имеют размер от 16 до 38 мкм и объемную долю около 10%. Полученные композиционные материалы демонстрируют твердость на 20-25% выше твердости сплава матрицы.

Научные консультанты по работе: проф., д.т.н. Портной В.К., к.т.н. Михайловская А.В. Работа выполнена при поддержке при поддержке гранта президента № МК-2301.2017.8.