Эволюция структурно-фазового состояния поверхностного слоя керамики из карбида кремния при облучении интенсивным импульсным электронным пучком

Леонов А.А., Кузичкин Е.Е.

аспирант, магистрант

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа новых производственных технологий, Томск, Россия

E–mail: laa91@tpu.ru

Уникальность свойств SiC обусловлена его способностью кристаллизоваться в различных модификациях (политипах). Наибольший практический интерес представляют политипы с гексагональной элементарной ячейкой α-SiC-6Н и α-SiC-4Н, а также с кубической элементарной ячейкой – β-3С. Улучшение эксплуатационных характеристик керамических материалов реализуется созданием субмикро- и нанокристаллической структуры, поскольку это состояние позволяет локализовать пластическую деформацию, обеспечивая равномерное распределение упругих напряжений, повышая энергию зарождения критических концентраторов напряжения [1, 2].

Установлено, что при воздействии интенсивным импульсным низкоэнергетическим (до 30 кэВ) электронным пучком (ИИНЭП) на металлы, сплавы, металлокерамические и керамические материалы в поверхностном слое изделия создаются условия для образования аморфной, нано и субмикрокристаллической структуры [3].

Цель работы - исследование закономерностей эволюции структурных и фазовых состояний в поверхностном слое керамики SiC при обработке ИИНЭП.

Экспериментально установлено, что облучение SiC-керамики интенсивным импульсным электронным пучком с параметрами: энергия ускоренных электронов – 18 кэВ, длительность импульса – 200 мкс, количество импульсов – 3, плотность энергии пучка электронов – 10, 15, 20 Дж/см2 сопровождается закономерным изменением полиморфного состава (увеличение более чем в два раза содержания политипа α-SiC-15R), фрагментацией и наноструктурированием поверхностного слоя. Показано, что формирование нанокристаллической структуры приводит к увеличению твердости на 12 % и модуля Юнга на 17 %.

Высказано предположение, что одной из причин выявленных преобразований являются термомеханические напряжения, формирующиеся в поверхностном слое в результате высокоскоростных нагрева и охлаждения, имеющих место при облучении керамики SiC интенсивным импульсным электронным пучком субмиллисекундной длительности воздействия.

Авторы выражают благодарность научному руководителю Иванову Юрию Федоровичу, ведущему научному сотруднику Института сильноточной электроники СО РАН за планирование эксперимента и обсуждение результатов.

Литература

- Авров Д.Д., Лебедев А.О., Таиров Ю.М. Политипные включения и политипная стабильность кристаллов карбида кремния // ФТТ. 2016. Т. 50. С. 501-508.

- Гнесин Г.Г. Карбидокремниевые материалы. М., 1977.

- Коваль Н.Н., Иванов Ю.Ф. Эволюция структуры поверхностного слоя стали, подвергнутой электронно-ионно-плазменным методам обработки. НТЛ, 2016.