Подбор состава бетонной смеси для аддитивных технологий

Шаранова А.В., Туз С.А., Плахтий А.А., Ленькова Д.А., Панфилова А.Д.

аспирант, студент 4 курса, студент 4 курса, студент 2 курса, студент 2 курса

Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта, Институт природопользования, территориального развития и градостроительства, Калининград, Россия

E-mail: a.sharanova@gmail.com

Одним из технологических «прорывов» современности являются инновационные цифровые технологии, в частности, трехмерная печать. В строительстве малоэтажных зданий с помощью 3D-печати можно реализовать практически любые идеи, добиться наилучшей архитектурной выразительности объектов. Несмотря на многие положительные особенности 3D-печати, внедрение данной технологии в России ещё не достигло значительного уровня.

Немаловажную роль играет подбор состава бетонной смеси. С этой целью был проведен аналитический обзор современных научных исследований в области аддитивных технологий в строительстве, были выбраны 6 составов смесей на основе цемента для проведения исследований.

Для составов использовались следующие материалы:

цемент: портландцемент Евроцем 500 супер, ЦЕМ I 42,5H, ООО «Петербург цемент»; песок: мелкозернистый, фракция 0,315 мм + остаток на сите 0,16 мм; месторождение: Калининградская область; зола-уноса: отходы угольной промышленности, производство Польша; метакаолин: высокоактивный (ВМК-45), белый, производство ООО "СИНЕРГО", Челябинская обл., известь гашеная: производитель Wapno, Польша; полипропиленовая фибра (0,05 мас.%): длина волокон 10-12 мм, толщина 12 мкм, производитель Россия; Stachemalt RS: комплексная добавка (пластификатор и замедлитель схватывания), производитель Stachema, Польша; Stachement 1267: гиперпластификатор на основе поликарбоксилатов, производитель Stachema, Польша.

Исследовались следующие составы бетонного раствора:

|  | компоненты, масс. % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вода | цемент | песок | зола | метакаолин | известь | добавки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | StachemaltRS | Stachement1267 |
| 1 | 17 | 23,1 | 49,5 | 9,9 | - | - | 0,34 | - |
| 2 | 15,2 | 23,7 | 50,8 | 10,2 | - | - | - | - |
| 3 | 15,2 | 23,6 | 50,6 | 10,1 | - | - | 0,34 | - |
| 4 | 15,5 | 23,5 | 50,4 | 10,1 | - | - | - | 0,34 |
| 5 | 15,5 | 23,5 | 50,3 | 6,7 | 3,4 | - | - | 0,07 |
| 6 | 21 | 15,7 | 47,1 | - | 7,9 | 7,9 | - | 0,47 |

Для каждого составы были определены сроки схватывания по прибору Вика с иглой (ГОСТ 30744-2001), нормальная густота по прибору Вика с пестиком (ГОСТ 30744-2001), подвижность по расплыву кольца (ГОСТ 31356-2007), подвижность по погружению конуса (ГОСТ 5802-86), прочность образцов в возрасте 28 суток на сжатие и растяжение при изгибе (ГОСТ 30744-2010).

По данным исследования выявилось, что 5 состав наиболее пригоден для применения в строительных 3D принтерах, т.к. он, оказался достаточно подвижным и относительно густым для экструзии, обладал достаточной скоростью твердения, и изготовленные из него бетонные образцы показали наибольшую прочность на сжатие и растяжение при изгибе в возрасте 28 суток.

Исследование выполнено под научным руководством д.ф.-м.н. Дмитриевой Марии Александровны при выполнении проекта «Материалы для аддитивных технологий», реализованного в рамках поддержки научных групп студентов, аспирантов, молодых научно-педагогических работников, за счет средств субсидии, предоставленной по программе повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта.