Углерод-углеродные композиты, полученные из ПКМ с фталонитрильными матрицами

Алешкевич В.В.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: vladislav.aleshkevich@gmail.com

Развитие аэрокосмической отрасли машиностроения привело к повышению требований к используемым материалам. Изготовление таких частей, как тормозные диски и термозащитные экраны, из металла становится непригодным. Использование углерод-углеродных композиционных материалов (УКМ) позволило решить эту проблему за счет их высокой термической стабильности, а также трибологических характеристик, которые пропорционально увеличиваются с ростом температуры.

На данный момент УКМ методом многократной пропитки под давлением получают преимущественно из фенол-формальдегидных смол и пеков. Их основным недостатком является низкая технологичность растворных процессов. Использование фталонитрилов позволяет проводить пропитку расплавом связующего. В дополнение, коксовый остаток фталонитрильных смол составляет 75-80%, в то время как у остальных смол этот параметр не превышает 65%. Это позволяет рассчитывать на снижение числа итераций пропитки.

Целью данной работы является увеличение технологичности процесса получения УКМ из полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе методик, описанных ранее. [1] Для получения ПКМ было использовано связующее PN-3M на основе фосфорсодержащих фталонитрилов. В последствие, был отработан режим карбонизации ПКМ варьированием скоростей нагрева и времен выдержки при разных температурах.

Были определены следующие характеристики: содержание углерода в сухом остатке после карбонизации составляет 88-92%, коэффициент трения равен 0,31, а износостойкость порядка 30мкм/мин. Качественный анализ пористости дал результаты в пределах 1-5%. На основе полученных данных были сделаны выводы о предпочтительных режимах карбонизации, а также произведено сравнение исходных фталонитрильных смол для производства карбонизованных образцов.

# Литература

1. B.A. Bulgakov Phthalonitrile-carbon fiber composites produced by vacuum infusion process // Journal of Composite Materials, Vol. 51, No. 30, 2017. pp. 4157-4164.x