Исследование механических свойств керамического композиционного материала SiC-TiN.

Царева А.М. 1 , Леонов А.В.2

студент1, младший научный сотрудкник2

1Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ РАН), Москва, Россия
E-mail: alyo.tsaryowa2012@yandex.ru

В настоящее время огромное внимание уделяется разработке материалов с высокими трибологическими показателями, обеспечивающих реализацию «экстремальных» технологий. Одним из таких материалов являются композиты на основе SiC, который в свою очередь обладает уникальными сочетаниями физических, химических, электрических и магнитных свойств. В современном материаловедении также широкое применение получили материалы и покрытия из TiN. Основными его преимуществами являются такие свойства, как: высокая химическая и термическая стабильность, высокая температуропроводность и твердость. Перспективным является введение в карбидкремниевую матрицу нитрида титана. Карбид кремния и нитрид титана образуют композиционный материал с улучшенными механическими свойствами.

Для разработки композиционного керамического материала SiC-TiN были использованы следующие исходные компоненты:

1.	порошок SiC1, полученный методом СВС синтеза (<25 мкм);

2.	порошок SiC2 гранулированный (Sica® Densitec-L, размер гранул 200 мкм);

3.	порошок Ti (<25 мкм);

4.	спекающая добавка Y2O3-Al2O3-ZrO2 или спекающая добавка Y2O3-Al2O3.

Были подготовлены 8 различных составов, отличающихся порошком SiC, процентным содержанием Ti, а также содержанием спекающей добавки (Таблица-1).

Композиционный керамический материал получали методом горячего прессования в среде азота, в результате которого исходный титан азотировался. Проведены исследования влияния вида SiC, спекающей добавки и количества титана на механические свойства материала и микроструктуры (Таблица-1).

Таблица - 1 – Состав и физико-механические характеристики образцов.

| - № | Обозначение | SIC, % | Добавка | Кол-во добавки, % | Ti, % | Плотность, г/см3 | Прочность, МПа | Микротвердость | Отн. плотность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiC1-Ti-10-1 | 83 | YAG | 7 | 10 | 3,15 | 238 | 1068 HV | 87 |
| 2 | SiC1-Ti-20-1 | 73 | YAG | 7 | 20 | 2,98 | 263 | 1263 HV | 80 |
| 3 | SiC1-Ti-20-2 | 73 | YAlZr | 7 | 20 | 2,81 | 166 | 1273 HV | 77 |
| 4 | SiC1-Ti-40-2 | 53 | YAlZr | 7 | 40 | 3,43 | 153 | 2204 HV | 81 |
| 5 | SiC2 -Ti-0-3 | 100 | - | - | - | 3,13 | 270 | 1984 HV | 97 |
| 6 | SiC2 -Ti-5-3 | 95 | - | - | 5 | 3,27 | 348 | 2250 HV | 97 |
| 7 | SiC2 -Ti-20-3 | 80 | - | - | 20 | 3,32 | 244 | 2022 HV | 92 |
| 8 | SiC2 -Ti-40-3 | 60 | - | - | 40 | 3,78 | 305 | 2349 HV | 95 |

В результате проведенных исследований показана перспектива применения композиционного материала SiC-TiN. Из полученных и представленных выше данных можно сделать следующие выводы:

- Добавление спекающей добавки YAG приводит к большему значению прочности, чем использование добавки YAlZr;

- Материал, в состав которого входит SiC2, показывает лучшие показатели микротвердости, прочности, относительной плотности.

Дальнейшая работа будет направлена на изучение процессов получения композиционного материала SiC-TiN и улучшение его механических свойств.