Влияние режимов термообработки на физико-механические свойства сплава БрБ2, подвергнутого интенсивной пластической деформации кручением

Нигматуллина А.Я.

студент

Санкт-Петербургский государственный университет, математико-механический факультет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: nigmatullina.alfiia@gmail.com

В данной работе изучалось влияние термообработки и интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) на формирование частиц вторичных фаз и механические свойства сплава Cu-2Be. Режимы термомеханической обработки сплава в состоянии твердого раствора разделялись на три основных метода обработки: ИПДК с последующим старением, старение с последующей ИПДК и динамическое старение во время ИПДК при температурах от 150°C до 250°C. Результаты рентгенофазового анализа (РФА) образцов позволили исследовать влияние термомеханической обработки на размеры зёрен, внутренние напряжения и расположение частиц CuBe в медной матрице. По результатам РФА было определено, что частицы вторичных фаз в сплаве после ИПДК могут образовываться как внутри, так и на границах зёрен. Для исследования механических свойств проводились испытания на одноосное растяжение. Хорошая комбинация прочности и пластичности была достигнута в сплаве, подвергнутом старению при температуре 325°C в течении 10 часов с последующей ИПДК. Сканирующая электронная микроскопия позволила определить хрупко-вязкое разрушение наноструктурированного сплава Cu-2Be. Результаты этой работы демонстрируют влияние термомеханической обработки на кинетику формирования частиц вторичных фаз и механические свойства материала.