Исследование возможности применения аморфных металлических сплавов системы Zr – Cu – Al в тензометрических датчиках

Пархоменко М.С.

студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

E-mail: markrenton94@gmail.com

Известно, что сплавы в аморфном состоянии демонстрируют свойства, не сходные с кристаллическими сплавами. У аморфных сплавов возрастает прочность, повышается стойкость коррозии, меняются электромагнитные характеристики и даже одна из самых устойчивых констант - модуль упругости. В связи с развитием технологий получения аморфных сплавов возрастает интерес к применению  аморфных  металлических стекол. Значения коэффициента тензочуствительности аморфных сплавов, близко к значениям материалов, используемых в тензометрических датчиках. Тем самым, попытка использовать аморфные материалы в качестве тензорезестивных элементов является перспективным направлением, которое может позволить расширить области применения аморфных металлов и создать новые виды тензометрических датчиков.

В данной работе исследовался сплав Zr45Cu45Al10 ,имеющий в исходном состоянии полностью аморфную структуру, разлитый в форме ленты, имеющей в среднем ширину 0,82 мм и толщину 0,03 мм. Ленты подвергали отжигу при температуре 400°C и с временем выдержки 5, 10 и 20 минут с целью стабилизации структуры при прохождении структурной релаксации, а так же снятию закалочных напряжений. Измерение удельного электрического сопротивления, термического коэффициента сопротивления (ТКС) и коэффициента тензочувствительности проводились методом вольтметра-амперметра.

Рентгенографические исследования образцов после термической обработки показали полностью аморфную структуру. Сплав имеет высокие механичские свойства при испытаниях на растяжении: предел прочности 1368 МПа и величина упругой деформации 1.2%. Показано, что термическая обработка сплава приводит к стабилизации ТКС в широком диапазоне температур. При увеличении времени выдержки наблюдается снижение ТКС вплоть до значения -6.32•10-5 С-1 Коэффициент тензочувствительности сплава составляет 2,7.

Совокупность механических и физических свойств сплава, позволяет использовать его в качестве замены используемых в настоящее время материалов.