Получение текстурированных слоев La2Zr2O7 на подложках из сплава меди для ВТСП-лент второго поколения

Маклаков А.С., Харченко А.В., Григорьев А.Н.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: maklakov.alehandro@gmail.com

В проведенной работе мы получили текстурированные слои цирконата лантана на подложках из сплава состава 68,4 Cu, 30 Ni, 1,6 Fe (вес. %) и исследовали влияние шероховатости поверхности данных подложек на полученные слои. Такие подложки могут быть использованы как основа для изготовления ВТСП-лент второго поколения – перспективных материалов для использования в энергетической промышленности. Между металлической подложкой и пленкой ВТСП необходимо наличие буферного слоя, обеспечивающего химический барьер, а также передающего пленке ВТСП текстуру подложки. На сегодняшний момент существуют отработанные технологии изготовления ВТСП-лент с несколькими буферными слоями, наносимыми один на другой. Такой подход усложняет производство ВТСП-лент. Цирконат лантана обладает всеми характеристиками, которые требуются от буферных слоев и может выступать в качестве единственного буферного слоя при изготовлении материала.

ВТСП-ленты имеют слоистую структуру, причем для получения нужных характеристик все слои, включая подложку, должны быть текстурированы определенным образом. От размеров и ориентации кристаллитов каждого из слоев зависит проводимость конечного материала. Исходным материалом для подложек служат поликристаллические бруски со случайной ориентацией зерен. Для получения подложек с нужной ориентацией зерен используется метод прокатки и последующей рекристаллизации с помощью отжига в инертной атмосфере. Для нанесения на подложку тонких пленок веществ и правильной их рекристаллизации ее поверхность должна быть достаточно гладкой. В ходе предыдущей работы мы нашли оптимальные условия текстурирующего отжига таких подложек после холодной прокатки. В настоящей работе мы исследовали зависимость свойств наносимых пленок от шероховатости подложек, которую варьировали, используя механическую полировку и электрохимическая полировку.