Процессы твердофазного растекания в системе Sm2(WO4)3-WO3 под действием электрического поля

Лопатин Д.А., Востротина Е.Л., Отческих Д.Д., Пестерева Н.Н., Гусева А.Ф.

Аспирант

Уральский Федеральный Университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Институт естественных наук и математики, Екатеринбург, Россия

E-mail: 313984@rambler.ru

Явление твердофазного растекания представляет собой распространение одного твердого вещества (А) по поверхности другого (В) [1-4]. Движущей силой такого процесса является разница поверхностных энергий (α) контактирующих веществ. Если

αА< αВ, 						(1)

то термодинамически выгодно распространение вещества А (диффузанта) по поверхности вещества В, выполняющего роль подложки [1].

Твердофазное растекание значительно ускоряется при наложении градиента электрического потенциала на пару брикетов диффузант-подложка. Это явление получило название электроповерхностный перенос (ЭПП)[4].

В настоящей работе явление ЭПП было подробно исследовано в системе Sm2(WO4)3-WO3.Эксперименты проводили при температуре 880оС в ячейке

(-) Pt|WO3|Sm2(WO4)3|WO3|Pt (+)				(2)

Через ячейку (2) был пропущен заряд 18 – 173 Кл.

Установлено, что миграция оксида вольфрама происходит в анионной форме   (WO42-): масса катодного брикета оксида вольфрама уменьшалась, а масса брикета вольфрамата самария увеличивалась за счет втягивания в него оксида вольфрама, в результате чего образовывался двухфазный композит, состоящий из Sm2(WO4)3 и WO3 (РФА). Изменение массы брикета Sm2(WO4)3 было прямо пропорционально количеству электричества, пропущенного через ячейку (2).

Энергодисперсионный анализ поверхности и скола брикета Sm2(WO4)3 после эксперимента по ЭПП показал существенное обогащение поверхности зерен вольфрамата самария оксидом вольфрама: атомное отношение W/Sm ≈ 3 (стехиометрическое соотношение W/Sm = 1.5). Этот факт косвенно свидетельствует об образовании на межфазной границе Sm2(WO4)3ǀWO3 микрофазы предположительного состава Sm2W6O21, образование которой в объеме термодинамически невозможно (на фазовой диаграмме Sm2(WO4)3 -WO3 она отсутствует [5]).

Миграция оксида вольфрама по границам зерен керамики Sm2(WO4)3 осуществляется в анионной форме (WO42-) и приводит к образованию двухфазного композита с матричной распределенной структурой, в котором поверхностная фаза, обогащенная оксидом вольфрама, предположительного состава Sm2W6O21 играет роль связывающей матрицы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гегузин Я.Е. Физика спекания. М.: Наука, 1967. 356 с.

2. Нейман А.Я., Шиятова М.В., Карпов С.Г.и др. Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон.исслед. 1996. № 11. С. 20.

3. Нейман А.Я., Утюмов В.Ю., Карпов С.Г.и др.Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон.исслед. 2000. № 3. С. 31

4. Нейман А. Я. // Журн. физ. химии. 2001. Т. 75. С. 3119.

5. Григорьева Л. Ф. Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов: Справочник. Вып. 5. Двойные системы. – Л.: Наука, 1989. Ч. 4. C. 284–315.