Исследование влияния наполнителя на свойства и структуру сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Данилова С. Н.1, Саввинова О. Р.2, Игнатьева Е. Г.2

аспирант1, студент2

1,2Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

Институт естественных наук, Якутск, Россия

E-mail.ru: dbsksnsdjyj@mail.ru

Свойства полимерных композиционных материалов (ПКМ) во многом зависят от размеров и природы наполнителя, но главную роль играют химические свойства поверхности используемого модификатора. Это связано с тем, что природа взаимодействия между наполнителем и полимерной матрицей представляет собой гидрофильную низкоэнергетическую систему, и процесс совмещения компонентов ПКМ в настоящее время является сложной задачей в материаловедении [1]. Для улучшения межфазного взаимодействия используют различные методы улучшения адгезии (механоактивация, обработка поверхности наполнителя ПАВ, аппреты и т. д.) [2], но целесообразно использовать модифицированные наполнители.

Целью данной работы является разработка ПКМ с улучшенными физико-механическими и триботехническими характеристиками на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) модифицированного монамета    марки 1р3.

В качестве объекта исследования был выбран СВМПЭ марки Celanese GUR 4022, а в качестве наполнителя был использован монамет производства фирмы ОА «Метаклэй», Россия. Монамет представляет собой органомодифицированный природный Na+-монтмориллонит, где в виде органомодификатора используют резорцинольную смолу в присутствии четвертичной аммониевой соли, содержащей жирные алифатические радикалы, в состав которых входят от 14 до 18 метиленовых групп. Композиты получали по стандартной технологии переработки СВМПЭ методом горячего прессования.

Проведены физико-механические и триботехнические исследования по стандартным методикам. Анализ результатов показал, что наполнение монаметом СВМПЭ приводит к повышению прочностных характеристик на 20-30 %, при этом скорость линейного изнашивания уменьшается в 2 раза относительно ненаполненного СВМПЭ.

Для объяснения подобного изменения свойств проведены структурные исследования методами ИК-спектроскопии и растровой электронной микроскопии. Показано, что при введении в СВМПЭ мономета происходит изменение надмолекулярной структуры полимерной матрицы. Исследование поверхности трения ПКМ выявило, что в процессе трения частицы монамета локализуется на поверхности материала, образуя сплошные участки с высоким содержанием наполнителя. При этом уменьшается площадь контакта полимерной матрицы с твердой поверхностью контртела приводя к повышению износостойкости материала.

На основании полученных данных выявлена эффективность использования монамета в качестве модификатора СВМПЭ для получения триботехнических материалов, применяемых в узлах трения техники.

Научный руководитель - д.т.н., профессор Охлопкова А. А.

Литература

1. Брык М. Т. Деструкция наполненных полимеров. – М.: Химия, 1989. – 192 с.;

2. Данилова С. Н. и др. Износостойкие полимерные композиционные материалы с улучшенным межфазовым взаимодействием в системе «Полимер-волокно» //Вестник Северо-Восточного федерального университета им. МК Аммосова. – 2016. – №. 5 (55).

Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания МОН РФ № 11.1557/4.6 и № 11.7221.2017/6.7.