Керамика на основе пирофосфата кальция, полученная формованием из высококонцентрированных суспензий

Мухин Е.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: egor@emukhin.ru

Создание неорганических материалов для искусственных костных имплантатов — одно из важнейших направлений развития современного медицинского материаловедения. Одним из перспективных является регенеративный подход лечения костной ткани с применением биорезорбируемых керамических материалов. Данный подход предполагает постепенное замещение материала имплантата растущей костной тканью. При этом сам материал — опора и источник элементов фосфора, кальция и магния для восстановления утраченной ткани. Разработка новых видов керамики на основе фосфатов кальция с мольным соотношением Са/P ≤ 1,5 расширит основу для продвижения регенеративного метода лечения. Снижение соотношения Са/P позволит повысить растворимость материалов на основе фосфатов кальция.

Цель данной работы — получение керамических материалов в системе CaO – P2O5 – Na2O, содержащих фазы пирофосфата кальция Ca2P2O7 и ортофосфата кальция Ca3(PO4)2. В рамках достижения заданной цели предполагается достичь следующих задач:

- подготовка порошков, обеспечивающих заданный фазовый состав керамики;

- выбор добавки, обеспечивающей низкотемпературное жидкофазное спекание;

- определение состава высококонцентрированной смеси для формования.

На первом этапе получены пористые порошковые полуфабрикаты в двухкомпонентной системе CaO – P2O5. Порошковые полуфабрикаты получали с использованием 3D-печати из высококонцентрированных суспензий (ВКС), а также вручную при помощи шприцов. В качестве дисперсионной среды использовали раствор сахарозы C12H22O11, суспензии изготавливали с использованием вибрации. В качестве прекурсоров целевых фаз использовали смеси компонентов: гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2 и гидроортофосфата аммония (NH4)2HPO4. Исследования модельных суспензий показали, что оптимальная концентрация сахарозы для успешного формования — 0,5 М, а оптимальное соотношение ГАП/раствор сахарозы — 0,8 г/мл. Предполагаем, что в зависимости от соотношения компонентов при термической обработке протекают следующие реакции с образованием биорезорбируемых фаз:

3Ca10(PO4)6(OH)2 + 2(NH4)2HPO4 = 10Ca3(PO4)2 + 4NH3 + 6H2O (1)

Ca10(PO4)6(OH)2 + 4(NH4)2HPO4 = 5Ca2P2O7 + 8NH3 + 7H2O (2)

Ca10(PO4)6(OH)2 + 14(NH4)2HPO4 = 10Ca(PO3)2 + 28NH3 + 22H2O (3)

Объёмные образцы, полученные формованием, подвергали обжигу. В зависимости от целевой фазы температура обжига составляла 900 °C или 1100 °C (таблица 1).

Таблица 1. Получение образцов керамики

| Целевая фаза | Отношение Ca/P | Температура обжига | Температуры фазовых переходов |
| --- | --- | --- | --- |
| β-Ca3(PO4)2 | 1,5 | 1100 °C | 1120 °C (β → α) |
| β-Ca2P2O7 | 1,0 | 1100 °C | 700 – 750 °C (γ → β) 1140 °C (β → α) |
| β-Ca(PO3)2 | 0,5 | 900 °C | 450 – 500 °C (γ → β) 970 °C (β → α) |

После обжига образцы исследовали с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ) и рентгенофазового анализа (РФА).

Фазовый состав керамики, полученной из ГАП, раствора сахарозы и варьируемого количества гидроортофосфата аммония, представлен в таблице 2.

| Таблица 2. Фазовый состав полученной керамики |  |
| --- | --- |
| Температура обжига | Фазовый состав |
| 1100 °C | β-Ca3(PO4)2 |
| 1100 °C | β-Ca2P2O7, β-Ca3(PO4)2 |
| 900 °C | β-Ca(PO3)2 |

Таким образом, формование из ВКС позволяет получить пористые образцы керамики, содержащие фазы трикальциевого фосфата Ca3(PO4)2 и пирофосфата кальция Ca2P2O7. Конечный фазовый состав зависит от соотношения исходных компонентов на стадии подготовки порошковых полуфабрикатов.

На втором этапе работы планируется аналогичным способом получить керамику, содержащую фазы пирофосфата кальция и ортофосфата кальция, а также фазу пирофосфата натрия Na4P2O7, обеспечивающую протекание жидкофазного спекания. Прекурсоры целевых фаз — ГАП, монокальцийфосфат моногидрат (МКФМ) СаНРО4∙2Н2О и дигидрофосфат натрия Na2HPO4. При формовании смесей из ГАП и МКФМ образуется брушит — прекурсор фазы пирофосфата кальция в керамике:

Ca10(PO4)6(OH)2 + 4Ca(H2PO4)2 + 19Н2О = 14СаНРО4∙2Н2О (4)

При термической обработке будут образовываться целевые фазы:

2СаНРО4∙2Н2О = Ca2P2O7 +3 Н2О (5)

Ca10(PO4)6(OH)2 + Ca2P2O7 = 4Ca3(PO4)2 + H2O (6)

2Na2HPO4 = Na4P2O7 + H2O (7)

Ожидается формирование расплава и/или двойных фосфатов натрия/кальция в результате взаимодействия трикальцийфосфата и пирофосфата кальция с пирофосфатом натрия, который рассматривается в настоящей работе как спекающая добавка.

Планируемый состав керамических материалов представлен в таблице 3.

| Таблица 3. Состав керамики в системе Na4P2O7 – Ca2P2O7 – Ca3(PO4)2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер образца | Na4P2O7, мол. % | Ca2P2O7, мол. % | Ca3(PO4)2, мол. % |
| 1 | 10,0 | 45,0 | 45,0 |
| 2 | 10,0 | 90,0 | – |
| 3 | 10,0 | – | 90,0 |