Исследование эффективности регистрации нейтронов ШАЛ нейтронными детекторами с различными образцами сцинтиллятора

Богданов Ф. А.

Студент

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия

E–mail: acoustic925@gmail.com

В Научно-образовательном центре НЕВОД НИЯУ МИФИ совместно с ИЯИ РАН ведутся исследования нейтронной компоненты широких атмосферных ливней (ШАЛ) [1] на установках ПРИЗМА-32 [2] и УРАН [3]. В установке ПРИЗМА-32 для регистрации нейтронов используется неорганический сцинтиллятор ZnS(Ag)+LiF, обогащенный изотопом 6Li, а в установке УРАН сцинтиллятор с добавлением борной кислоты ZnS(Ag)+B2O3 (ЛРБ-1). При сопоставлении данных, полученных на этих установках, необходимо учитывать различную эффективность регистрации тепловых нейтронов в ШАЛ.

Для исследования эффективности регистрации нейтронной компоненты ШАЛ различными сцинтилляторами был создан кластер из четырех детекторов. В детекторах были размещены следующие образцы сцинтилляторов: ZnS(Ag)+LiF,  ZnS(Ag)+B2O3 (ЛРБ-1) и новый, неиспользовавшийся ранее, сцинтиллятор с улучшенным световыходом ZnS(Ag)+B2O3 (ЛРБ-2). Площадь каждого сцинтиллятора составляет 0.36 м2. Для регистрации сцинтилляционных вспышек и преобразования их в аналоговый сигнал используется ФЭУ-200. Оцифровка сигналов происходит с использованием многоканального блока амплитудного анализа с частотой дискретизации 200 МГц. Триггерные условия при наборе данных - срабатывание более двух детекторов с амплитудой более 16 мВ при прохождении фронта ШАЛ. Нейтроном в ШАЛ считается сигнал, превысивший порог и попавший во временные ворота от 100 мкс до 20000 мкс после прихода фронта ШАЛ. На рисунке 1 представлен пример осциллограммы зарегистрированного события кластером из четырех нейтронных детекторов.

Рис.1. – Осциллограмма события, зарегистрированного кластером из четырех нейтронных детекторов.

На созданном кластере проведен долговременный набор экспериментальных данных. Анализ данных показал, что эффективность регистрации нейтронов в ШАЛ у образцов ЛРБ-2 и ZnS(Ag)+LiF почти в два раза больше, чем у образца ЛРБ-1.

# Список литературы

- Стенькин Ю.В. и др. Как выглядит ШАЛ в тепловых нейтронах? // Изв. РАН. Сер. физич. 2009. Т. 73. № 5. С. 647-649.

- Gromushkin D. et al. The array for EAS neutron component detection // Journal of Instrumentation. 2014. V. 9. Paper C08028.

- Gromushkin D.M., et al. The array of scintillation detectors with natural boron for EAS neutrons investigations // Journal of Instrumentation. 2017. V. 12. Paper C07029.