Стенд для исследования сцинтиллятора в эксперименте COMET

(Когерентная конверсия мюона в электрон)

Леденев А.О.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: a.ledenev1994@mail.ru

Открытие осцилляций нейтрино дало новый толчок экспериментам по поиску редких процессов, в которых происходит нарушение закона сохранения лептонного числа. К их  числу относится мюон-электронная конверсия  µ→e.

Его поиск в  атоме  алюминия µ- + Al → e- + Al   будет осуществляться в эксперименте COMET  (J-PARK, Токио).

Электромагнитный калориметр является одним из наиболее важных узлов установки COMET, от параметров которого зависит возможность реализации поставленной задачи всего эксперимента. Поэтому к параметрам кристаллов LYSО, из которых состоит калориметр, предъявляются высокие требования: большой (при длине 15 см) световыход, высокое энергетическое разрешение, быстрое время высвечивания и высокая радиационная стойкость.

Целью данной работы является проверка соблюдения этих требований к кристаллам. Экспериментально измерялись потери световыхода по длине кристалла, неоднородность и энергетическое разрешение.  Данные исследования выполнялись на разработанном авторами прецизионном измерительном стенде (рис.1).

Рис.1.

a – общий вид измерительного стенда;

b − зависимость потерь световыхода по длине кристалла GSO;

c − LYSO.

Этот стенд позволил провести точные измерения в заданных позициях вдоль поверхности кристалла и гарантировал стабильность и повторяемость результатов измерений на партии кристаллов (производитель SAINT-GOBAIN, Франция).

| Проверяемый параметр | Среднее значение |
| --- | --- |
| Коэффициент неоднородности, % cm-1 | 1.44 ± 0.03 |
| Коэффициент потерь световыхода, % cm-1 | 1.82 ± 0.05 |
| Энергетическое разрешение, % | 8.85 ± 0.06 |
| Относительный световыход, в мв | 158.5 ± 2.5 |

Литература

- Акимов Ю. К. Фотонные методы регистрации излучений. — ОИЯИ Дубна, 2014.

- V. Kalinnikov, E. Velicheva. Investigation of LYSO and GSO crystals and simulation of the calorimeter for COMET experiment. // Phys. Part. Nucl. Lett. 11 (2014) 3, 259-268.