Диагностика методом КР-спектроскопии растворения нанокристаллов кремния в водных растворах

Алыкова А.Ф.1, Завестовская И.Н.1, Тимошенко В.Ю. 1,2

1Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Инженерно-физический институт биомедицины, Лаборатория Бионанофотоники, Каширское ш. 31, 115409 Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Физический факультет, Ленинские горы 1, стр.8, 119991 Москва, Россия

e-mail: waiste15@bk.ru

Алида Файзрахмановна Алыкова, аспирант физико-технического факультета НИЯУ МИФИ

Ирина Николаевна Завестовская, доктор физико-математических наук, профессор

Виктор Юрьевич Тимошенко, профессор, доктор физико-математических наук, профессор

Установлены некоторые аспекты комбинационного рассеяния света (КРС) на оптических фононах в ансамблях нанокристаллов кремния (Si), формируемых различными методами, затем помещенных в водную среду. Полученные результаты указывают на перспективность метода КРС для анализа процессов растворения и биодеградации нанокремния при использовании в биомедицине.

Ключевые слова: спектроскопия комбинационного рамановского рассеяния света (КРС), кремниевые нанонити, нанокристаллический кремний

В работе методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) исследованы образцы нанокристаллического кремния различных размеров и морфологии после выдержки в водной среде, что позволило сделать следующие выводы: нанонити кремния со средними поперечными размерами 20-100 нм после выдержки в воде или 0,9% физрастворе в течение двух недель, не проявляют существенных изменений сигнала КРС, что указывает на устойчивость нанонитей к растворению; наночастицы мезопористого кремния с размерами нанокристаллов порядка 10 нм при нахождении образцов в воде в течение уже первых суток демонстрируют многократное уменьшение интенсивности КРС, сдвиг полосы и увеличение вклада аморфной фазы кремния, что свидетельствует об эффективном растворении; комбинационное рассеяние света от непористых нанокристаллов Si с размерами от 5 до 100 нм, полученных плазмохимическим и лазерно-аблированным методами, свидетельствует о частичном растворении наночастиц, приводящем к уменьшению общего числа и средних размеров наночастиц, при этом лазерно-аблированные наночастицы проявляют существенно более низкую скорость растворения, по сравнению с наночастицами, полученными плазмо-химическим методом, что можно объяснить более высокой концентрацией структурных дефектов для последних. полученные результаты позволяют оценить скорости растворения различных видов нанокремния, что важно при его использовании в биомедицине.

Список литературы

- Алыкова А.Ф., Тимошенко В.Ю. Исследование процессов растворения нанокристаллов кремния в водных растворах методом спектроскопии комбинационного рассеяния света. Современные проблемы физики и технологий. VI-я Международная молодежная научная школа-конференция, 17-21 апреля 2017 г.: Тезисы докладов. Часть 2. М.: НИЯУ МИФИ, 2017.- 360 с.–С.158-159.

- Alykova A.F., Zavestovskaya I.N., Yakunin V.G., Timoshenko V.Yu. «Raman diagnostics of silicon nanocrystals dissolution in aqueous medium». Journal of Physics: Conference Series.— 2018.— январь.— Vol. 945.— P. 012002 doi.org/10.1088/1742-6596/945/1/012002.