ЛИКВИДАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ  РАЗЛИВОВ НА ВОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Пахненко В. П.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

terkin95@mail.ru

Нефть, газ и уголь остаются главными природными источниками, удовлетворяющими потребности человечества в энергии. В мировых запасах горючих ископаемых нефть составляет 10 %, а уголь – 70 %. Естественно большую опасность представляют разливы нефти и продуктов ее переработки, объем аварийных сбросов которых непрерывно растет и достигает критических значений в техногенных катастрофах (аварии на нефтепромыслах, разрывы трубопроводов и др.). Величина утечек нефти достигает больших значений и, по данным различных источников, составляет от 5 до 17% добываемой продукции. При этом не только теряется ценное сырье, но и наносится значительный вред окружающей среде. Для снижения возможных негативных последствий особого внимания требует изучение способов ликвидации разливов нефтепродуктов и разработке комплекса мероприятий по сбору и утилизации углеводородов.

Сейчас в мире производится и используется для ликвидации разливов нефти около двухсот сорбентов, которые можно отнести к четырем базовым типам: синтетические, неорганические, органоминеральные и природные органические. Эффективность и качество сорбентов определяется их основными характеристиками: емкостью по отношению к нефти, степенью гидрофобности, плавучестью после сорбции нефти, возможностью десорбции нефти, наличию механизмов регенерации или утилизации сорбента. Были проведены экспериментальные исследования сорбирующей способности и других свойств различных материалов по отношению к нефтепродуктам, с целью их применения для ликвидации загрязнений поверхности воды углеводородами.

В качестве сорбентов исследовались следующие материалы: овечья шерсть, целлюлозное волокно, торф, биопрепарат «DOP-UNI». В качестве углеводородов использовались: нефть, дизельное топливо, авиационное и подсолнечное масла, обладающие различными физическими характеристиками.

В ходе проведенных экспериментов выяснено, что необработанная овечья шерсть массой 1 г гарантированно впитывает от 6 г нефти и других углеводородов (дизельное топливо, подсолнечное масло). Захваченная нефть связывается с волокнами овечьей шерсти достаточно прочно, сформировавшийся компактный объем легко поддается механическому извлечению из кюветы.

Проведенная флуоресцентная диагностика процесса очистки воды от нефтяных загрязнений сорбентом на основе овечьей шерсти показала, что шерсть сорбирует до 89% нефти в зависимости от ее изначальной концентрации и количества сорбента.

Свойства овечьей шерсти – ее гидрофобность и высокая сорбционная способность по отношению к углеводородам, в том числе и в смесях с водой и даже эмульсиях – служат базой для использования ее в качестве сорбента для ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами. В результате проведенных опытов был разработан эскизный образец устройства для сбора жидких углеводородов с поверхности воды, которое будет применяться для ликвидации поверхностных разливов различных углеводородов на водных объектах.