Прямой матричный расчет спектральных характеристик AIIBVI полупроводников, легированных ионами группы железа

Курчатов Иван Сергеевич

Аспирант Национального Исследовательского Университета «МЭИ», Москва, Россия

E–mail: kurchatovivan@mail.ru

Требования, предъявляемые к пропускной способности волоконно-оптических линий связи, непрерывно растут. Вместе с тем существуют фундаментальные ограничения на скорость передачи данных для любых фиксированных частот. Увеличить пропускающую способность волоконной линии связи можно, увеличив число частот, передающих сигнал. Поиск источников света в спектральном диапазоне 1,7 – 3,5 мкм и удвоенной частоты излучения на 0,85 – 1,75 мкм, особенно имеющих частоты, отличные от уже используемых в существующих устройствах, как показывают исследования отечественных и зарубежных авторов (Басиевой И.Т., Кустова Е.Ф., Baranowski J.M., Luo M., Amin B., DeLoach L.D. и др.), имеет большое практическое значение. Мощные источники света в спектральном диапазоне 1,7 – 3,5  мкм и удвоенной частоты излучения на 0,85 – 1,75 мкм широко востребованы для научных и  технологических целей. Молекулярные структуры с ионами группы железа в проводниках АIIВVI (А=Zn, Cd^ B=O, S, Se, Te) имеют ИК люминесценцию и лазерную генерацию в диапазоне прозрачности оптических волокон 1,5 – 3 мкм. Они и были выбраны в качестве материала исследования. Кроме уже упомянутых способов применения, полупроводниковые лазеры применяются в технологиях формообразования, резки и сварки различных материалов, медицине для диагностики и лечения различных заболеваний, системах военного назначения, научных исследованиях, измерительной технике и др. [].

C разработкой общей теории лигандной структуры окружения ионов группы железа (Co2+, Ni2+ и Fe2+) [, ] появилась возможность рассчитать весь набор параметров областей люминесценции ионов группы железа в полупроводниках АIIВVI.

Целью работы является расчёт параметров массива областей люминесценции в ионах Co2+, Ni2+ и Fe2+, введённых в полупроводники АIIВVI в диапазоне длин волн (1,5 – 3) мкм и сравнение результатов расчёта с результатами экспериментальных исследований других авторов [].

***

С использованием нового способа аппроксимационной параметризации матриц для легированных Co2+, Ni2+ и Fe2+ материалов AIIBVI, определены спектральные области люминесценции, силы осцилляторов и времена жизни для каждого перехода в ионах Co2+, Ni2+ и Fe2+ в массиве ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe, CdO, CdS, CdSe, CdTe.

Таблица 1. Положение полос поглощения, полученное теоретическим и экспериментальным методом, приведенное в нанометрах

| Ион Co2+ в ZnS |  | Ион Co2+ в ZnSe |  | Ион Co2+ ZnTe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| эксперимент | теория | эксперимент | Теория | эксперимент | теория |
| 200-400 | 250-400 | 200-500 | 250-550 | 200-1000 | 250-900 |
| 650-800 | 500-750 | 700-800 | 700-850 | 1600-1800 | 1800-2000 |
| 1400-1550 | 1500-1700 | 1550-1700 | 1600-1800 | 1850-3100 | 3200-3400 |
| 2700-2850 | 2700-2900 | 1900-3050 | 3000-3150 |  |  |

Разница границ полос поглощения полученных теоретическим и экспериментальным методом колеблется в пределах 50-100нм, что примерно соответствует погрешности данных полученных из экспериментальных источников.

. Гоголева Н.Г. Применение лазеров в науке, технике и медицине, Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007.

. Кустов Е.Ф., Басиева И.Т. Матрицы энергии и сил осцилляторов электро-дипольных переходов в ионах 3dn(n=2,3,4,6,7,8) конфигураций (Cr2+, Co2+, Fe2+, Ni2+) в кристаллических полях любой симметрии. Реестр базы данных №2012621086 от 19.10.2012.

. Кустов Е.Ф., Басиева И.Т. Расчет оптических спектров ионов Cr2+, Cr3+, Cr4+, Co2+, Co3+, Fe2+, Ni2+) в полупроводниках AIIBVI, AIIIBV. Реестр программ для ЭВМ №2012619507 от 19.10.2012.

DeLoach L. D. Transition metal-doped zinc chalcogenides: spectroscopy and laser demonstration of a new class of gain media / L. D. DeLoach, R. H. Page, G. D. Wilke, S. A. Payne, W. F. Krupke // IEEE J. Quantum Electron. – 1996. – Vol. 32. –  P. 885-895.