Исследование и анализ фрактальных кристаллов на поверхности нержавеющей стали.

Бурцев А.А.

# Инженер

Федеральное казённое предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга»
E–mail: murrkiss2009@yandex.ru

В настоящее время считается, что наиболее перспективные технологии получения органических и неорганических материалов с новыми ранее недоступными характеристиками будут основываться на процессах самосборки наночастиц. Это обусловлено уникальными характеристиками индивидуальных наночастиц, а также возможностью модификации формы и свойств их поверхности для управления взаимодействием, определяющим в процессе самосборки архитектуру ансамбля наночастиц [1]. Исследование кооперативных процессов при фазовых переходах (кристаллизации из раствора и расплава) и морфологии полученных структур может развить и углубить существующие теоретические представления и открыть новые возможности в прикладных исследованиях.

При определенных условиях наблюдается образование фрактальных кристаллов (дендриты) в поверхностном слое [2, 3]. Большой интерес вызывает то, что при различных режимах воздействия (длительность и энергия в импульсе) кристаллы различаются по взаиморасположению (от плотно упакованных до изолированных) и по форме (кристаллы, соответствующие форме стохастического фрактала и игольчатой форме).

В данной работе проведены исследования процессов самоорганизации при кристаллизации анализ кристаллических структур, полученных при воздействии импульсного лазера с длиной волны λ=1,06 мкм и диаметром пятна D=1,6 мм с постоянной плотностью мощности P=1 кВт (энергия импульса Ep менялась в диапазоне 8 – 16 Дж, длительность импульса τ менялась в диапазоне 8 – 16 мс). С помощью математического моделирования рассмотрены и проанализированы воздействие лазерного излучения на поверхность стали, а также рост и структура кристаллов. Также проведен химический анализ различных типов дендритов, что позволяет сделать вывод о формировании поверхностных кристаллов после термоокислительной абляции тонких оксидных пленок [4].

Литература

- Андреева Л.В., Новоселова А.С., Лебедев-Степанов П.В., Иванов Д.А., Кошкин А.В., Петров А.Н., Алфимов М.В. “Закономерности кристаллизации растворенных веществ из микрокапли” // ЖТФ. – 2007. – V. 77. – No. 2. – C. 22-30.

- Бурцев А.А., Антонов Д.Н., Бутковский О.Я. “Окрашивание поверхности металлов под действием импульсного лазерного излучения” // ЖТФ. – 2014. – V. 84. – No. 10. – C. 83-86.

- Бурцев А.А., Антонов Д.Н., Бутковский О.Я. “Распределение дендритов, получаемых на поверхности стали в результате воздействия лазерного излучения” // ЖТФ. – 2016. – V. 86. – No. 1. – C. 111-115.

- А.В. Волков, Н.Л. Казанский, О.Ю. Моисеев, С.Д. Полетаев “Термоокислительная деструкция пленок молибдена при лазерной абляции” // ЖТФ. – 2015. – V. 85. – No. 2. – C. 107-111.

- Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. М.: Мир, 1979. 512с., ил.