Модификация магнитными наночастицами капсул, полученных комбинацией методов послойной адсорбции и термоиндуцированного сжатия

Саруханова Виктория Витальевна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: saruhanova.vika@yandex.ru

Многослойные полиэлектролитные капсулы обладают большим потенциалом для использования в качестве контейнеров для капсулирования и доставки целевых веществ в клетки [3]. Одной из критически важных характеристик капсул, определяющей возможность применения in vivo, является их размер. Данная работа посвящена получению капсул с помощью комбинации методов полиионной сборки и термоиндуцированного сжатия. Для осуществления направленной доставки и разрушения таких капсул их оболочка может быть модифицирована магнитными наночастицами [2].

Цель работы заключается в получении капсул (полистиролсульфонат натрия/поли (диаллилдиметиламмонийхлорид)3 – (PSS/PDADMAC)3, с включенными в оболочку наночастицами магнетита и исследовании изменения их размеров и дзета-потенциала при нагреве суспензии капсул от 40 до 90°С.

В качестве темплата для формирования капсул использовали сферические пористые частицы карбоната кальция в модификации ватерита [1]. После нанесения необходимого количества слоев полиэлектролитов частицу-темплат удаляли, растворяя в этилендиаминтетрауксусной кислоте, которая образует растворимый комплекс с ионами кальция. Наночастицы магнетита включали в оболочку адсорбцией на положительно заряженный слой молекул полиэлектролита PDADMAC. В ходе работы найден оптимальный режим нагрева водной суспензии капсул, позволяющий уменьшить средний размер капсул и сохранить их целостность. Размеры и морфологию капсул исследовали методом сканирующей электронной микроскопии, дзета-потенциал капсул до и после температурного воздействия определяли методом электрофоретического рассеяния света.

Литература

# [1]. Бердоносов С. С., Бердоносова Д. Г., Знаменская И. В. Промышленный синтез, свойства и практическое применение высокодисперсного карбоната кальция. // Химическая технология. 2002. 8. 3–11.

# [2]. Bernd Zebli, Andrei S. Susha, Gleb B. Sukhorukov, Andrey L. Rogach, Wolfgang J. Parak. Magnetic Targeting and Cellular Uptake of Polymer Microcapsules Simultaneously Functionalized with Magnetic and Luminescent Nanocrystals. // Langmuir. 2005. 21. 10. 4262-4265

# [3]. De Koker S., De Cock LJ, Rivera-Gil P, Parak WJ, Auzély Velty R, Vervaet C, Remon JP, Grooten J, De Geest BG. Polymeric multilayer capsules delivering biotherapeutics. // Advanced Drug Delivery Reviews. 2011. 63. 9. 748-761.