Поверхностно-селективное лазерное спекание для изготовления скаффолдов с программируемыми свойствами.

Чурбанов Семен Николаевич

Младший научный сотрудник

ИФТ ФНИЦ “Кристаллография и фотоника РАН”

ИРМ Сеченовского Университета

e-mail: churbanov.semyon@gmail.com

Сегодня для регенерации малых костных дефектов всё активнее используются методы тканевой инженерии. Клетки, внеклеточный матрикс (ВКМ) и трехмерные пористые скаффолды являются ключевыми компонентами инженерных тканей. Скаффолды обеспечивают транспортировку питательных веществ и метаболитов, структурную поддержку миграции клеток, привязанность, рост и последующую секрецию ВКМ и развитие тканей. В настоящее время существует огромное количество методов и биоматериалов (синтетических и естественных), используемых для изготовления лесов [1, 2]. Однако оптимизация их свойств, направленных на улучшение функционального и структурного восстановления поврежденной костной ткани, все еще является неотложной задачей.

Биодеградируемость, схожие с регенерируемой тканью механические свойства, гидрофильность материала, и биосовместимость являются критическими при изготовлении тканеинженерных конструкций. В случае регенерации костных и тканей их механические свойства сильно дифференцированы [3] и изготовленный скаффолд должен в точности повторять их. Метод селективного лазерного спекания весьма эффективен при создании трехмерных конструкций, однако сенсабилизаторы которые используются в этом методе [4] оставляют инородные частицы в организме носителе. В нашей работе в качестве сенсибилизатора и регулятора нагрева использовалась вода, которая не оставляет испаряется в процессе спекания при этом прогревая только тонкую поверхностную зону полимерных частиц, данный метод называется поверхностно-селективное лазерное спекание [5] (ПСЛС).

Технология SSLS открывает новые возможности в области биоинженерии, включая изготовление биоактивных структур с контролируемыми биологическими свойствами и физико-химическими характеристиками. Важно отметить, что было установлено, что регулировка скорости прототипирования наделяет леса PL лучшими механоиндуцирующими свойствами, что подтверждается более высоким уровнем осаждения кальция. Считается, что этот эффект связан с поверхностной средней шероховатостью, которая влияет на клеточную пролиферацию и уровни экспрессии генов щелочной фосфатазы и остеокальцина [11]. Таким образом, наша работа продемонстрировала принципиальную возможность программирования механикоиндуцирующих свойств полилактида методом SSLS для печати тканевых инженерных структур.

Литература:

1. Willerth S M and Sakiyama-Elbert S E. Combining stem cells and biomaterial scaffolds for constructing tissues and cell delivery. In: Girad L., editor. Stem Book. Cambridge, MA: Harvard Stem Cell Institute; 2008, https://doi.org/10.3824/stembook.1.1.1.

2. Auricchio F and Marconi S 2016 3D printing: clinical applications in orthopaedics and traumatology EFORT Open Rev. 1 121-7.

3. Goulet R. W. et al. The relationship between the structural and orthogonal compressive properties of trabecular bone //Journal of biomechanics. – 1994. – Т. 27. – №. 4. – С. 375379-377389.

4. Wagner T. et al. Laser sintering of high temperature resistant polymers with carbon black additives //International Polymer Processing. – 2004. – Т. 19. – №. 4. – С. 395-401.

5. Antonov E. N. et al. Surface-selective laser sintering of thermolabile polymer particles using water as heating sensitizer //Quantum Electronics. – 2015. – Т. 45. – №. 11. – С. 1023.