Оптические нелинейные свойства суспензий на основе коллагена, альбумина и хитозана с углеродными нанотрубками при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов ближнего инфракрасного диапазона

Корнеев Ю.А., Волкова М.А.

Магистры

Национальный исследовательский университет МИЭТ,

факультет электроники и компьютерных технологий, Зеленоград, Москва, Россия

E–mail: mail@yuriykorneev.ru

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смерти по всему миру. По данным всемирной организации здравоохранения по этой причине ежегодно умирает 17,5 миллионов человек. Одним из распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы является инфаркт миокарда. Патофизиологической особенностью инфаркта миокарда является неадекватное нагнетание крови в поврежденную сердечную ткань, из-за неравномерности в сокращаемости сердечной мышцы, что приводит к образованию толстого рубца. Инфаркт миокарда приводит к ослаблению коллагенного внеклеточного матрикса и, как следствие, истончению сердечных стенок и расширению желудочков. Результатом недостаточного кровоснабжения поврежденных участков сердца может являться летальный исход.

Для восстановления тканей сердечно-сосудистой системы существует три принципиальных метода. Первый – прямое введение клеток в поражённую область. Второй – создание in vitro из клеток «заплатки» - трёхмерной сетки, которая в последствии имплантируется в необходимое место. Но у обоих методов есть серьезный недостаток – низкая выживаемость клеток после их высаживания [1, 2]. Третий метод восстановления биологических тканей обеспечивает лучшую выживаемость клеток, помимо этого позволяет с большей точностью устанавливать конструкцию на пораженную область и обеспечивает механическую поддержку ткани. Данный метод подразумевает создание трехмерного биосовместимого каркаса, который in vitro заполняется живыми клетками, и его имплантацию в требуемую область.

Суспензии на основе коллагена, хитозана и альбумина являются перспективным материалом для создания трехмерного биосовместимого каркаса. Для формирования каркаса целесообразно использование лазерных методов. Для определения ряда рабочих параметров были проведены исследования образцов при воздействии фемтосекундных лазерных импульсов c длинами волн 715 – 930 нм. Длительность импульса - 140 фс, частота излучения – 10 кГц. Выходная мощность лазерного излучения находилась в диапазоне от 1,7 до 3,5 Вт. Эксперименты проводились по двум методикам: 
Z-сканирования с открытой апертурой и с фиксированным расположением образца.

В результате исследований было выявлено наличие нелинейного оптического ослабления на длине волны 930 нм и наличие нелинейного оптического просветления на длине волны 890 нм во всех трех образцах. При воздействии лазерного излучения с длинами волн 715-840 нм образцы показывали различные свойства.

Литература

- Wang H. and other. “Promotion of cardiac differentiation of brown adipose derived stem cells by chitosan hydrogel for repair after myocardial infarction”, Biomaterials, vol. 35, 2014, pp. 3986–3998.

- Bao L. and other. “C-kit positive cardiac stem cells and bone marrow-derived mesenchymal stem cells synergistically enhance angiogenesis and improve cardiac function after myocardial infarction in a paracrine manner”, Journal of Cardiac Failure, vol. 23(5), 2017, pp. 403-415.