Учет уплощения одной из зон проводимости вблизи энергии Ферми в двухзонной модели сверхпроводника

Кузьмичева Т.Е.1,2*†, Кузьмичев С.А.2,1‡

† н.с., к.ф.-м.н., ‡ с.н.с., к.ф.-м.н.

1 ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН, 119991 Москва, Россия

2 МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Россия

*e-mail: kute@sci.lebedev.ru

Зависимость параметра порядка от температуры в двухзонном сверхпроводнике может быть описана системой уравнений Москаленко и Сула [1, 2]:

,   ,

где i — амплитуда сверхпроводящей щели в i-й зоне, ij = VijNj — константа связи, Vij — матричный элемент электрон-бозонного взаимодействия, Nj — нормальная плотность состояний в j-й зоне на уровне Ферми, c — характерная энергия обрезания взаимодействия,  — энергия квазичастицы относительно уровня Ферми, индекс L соответствует зоне с большой щелью, индекс S — зоне с малой щелью. Если предположить отсутствие дисперсии вблизи уровня Ферми для одной из зон flat  B = const, то БКШ-интеграл преобразуется следующим образом:

.

Тогда получим для критической температуры , а для сверхпроводящей щели при T → 0 . При относительно малых |B| = (0), величина характеристического отношения 2(0)/kBTc соответствует пределу слабой связи 3.53, а .

Для прямого определения объемных амплитуд основных энергетических параметров сверхпроводящих оксипниктидов Gd(O,F)FeAs и (Sm,Th)OFeAs с критическими температурами Тс = 24–50 К использовался метод андреевской спектроскопии SnS-контактов (S — сверхпроводник, n — нормальный металл), реализованный с помощью техники «break-junction» [3]. В этих материалах нами наблюдалась двухщелевая сверхпроводимость, определены амплитуды большой и малой щелей, а также их температурные зависимости.

Фотоэмиссия углового разрешения (ARPES) [4] образцов оксипниктидов Nd-1111 показала заметное уплощение электронной зоны вблизи энергии Ферми около M-точки (в которой, как предполагается, при температурах ниже Тс открывается малая щель). Температурные зависимости большой L- и малой S-щелей, полученные нами, были аппроксимированы двухзонной моделью Москаленко и Сула с перенормированным БКШ-интегралом и классическими квадратичными законами дисперсии, а также, принимая во внимание данные ARPES [4], предположением «плоской» зоны с малой щелью. Показано, что теоретические L,S(T) хорошо описывают экспериментальные данные в обоих случаях, при этом оцененные основные параметры сверхпроводящего состояния сильно меняются. Так, без учета «плоской зоны», оцененное соотношение сил внутризонного и межзонного взаимодействий оказывается нереалистично велико  5–10. При учете «плоской» зоны с малой щелью  ≈ 2–3 и практически не зависит от Тс, что хорошо согласуется с теоретическими расчетами для s++ и s-моделей [5].

Авторы благодарят В.М. Пудалова, Е.П. Хлыбова, Л.Ф. Куликову, Н.Д. Жигадло за полезные обсуждения и предоставленные образцы. Исследования поддержаны грантом РФФИ 17-02-00805.

Литература

[1] В.А. Москаленко, ФММ 4, 503 (1959)

[2] H. Suhl, et al., Phys. Rev. Lett. 3, 552 (1959).

[3] С.А. Кузьмичев, Т.Е. Кузьмичева, ФНТ 42, 1284 (2016).

[4] A. Charnukha, et al., Sci. Rep. 5, 18273 (2016)

[5] M.M. Korshunov, et al., Phys. Rev. B 94, 094517 (2016)

Рис. 1. Температурные зависимости большой и малой сверхпроводящей щели в оксипниктиде (Sm,Th)OFeAs, полученные методом андреевской спектроскопии (кружки), и их аппроксимация двухзонной моделью с учетом «плоской» зоны с малой щелью (сплошные линии).