Магнитосопротивление ферромагнитной нанонити со сверхпроводящим нано-шунтом

Козлов С.Н.1,2, Скрябина О.В.3,4, Егоров С.В.5, Клименко А.А.6, Бакурский С.В.7,8,9, Головчанский И.А.7,9, Напольский К.С.10

1студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2студент, 3аспирант, 5сотрудник

Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия

4сотрудник, 7сотрудник, к.ф.-м.н

Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

6аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

8сотрудник, к.ф.-м.н

Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ, Москва, Россия

9сотрудник, к.ф.-м.н

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Москва, Россия

10сотрудник, к.х.н.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: sergeikozlov24@yandex.ru

Электрические и магнитные транспортные свойства единичных ферромагнитных нанонитей представляют большой интерес для фундаментальных и прикладных исследований как квазиодномерные объекты. Их перспективы варьируются от создания сверхплотной памяти [1] и логических операторов [2] до акустических сенсоров [3]. В данной работе изучалась гибридная наноструктура из поликристаллической никелевой нанонити диаметром порядка ~100 нм в контакте со сверхпроводящими ниобиевыми электродами толщиной 250 нм (см. рис. 1а). Эта структура изучалась в параллельном оси нити магнитном поле при различных криогенных температурах.

При температуре T выше критической температуры сверхпроводящего перехода ниобия Tc кривые магнитосопротивления обусловлены анизотропным магнитосопротивлением нанонити (см. рис. 1b). Моделирование магнитосопротивления в рамках численных методов микромагнетизма [4], основанное на методе, предложенном в работе [5], показало, что при низких температурах (при T~10 K) важную роль играет магнитокристаллическая анизотропия никеля. В поликристаллическом образце также важную роль играют границы между монокристаллическими зернами. Их мы учитывали, вводя эффективную одноосную анизотропию на границах. Показано как роль последней влияет на процесс перемагничивания нити.

Ниже Tc поведение магнитосопротивления сильно меняется. В этом случае потенциальные сверхпроводящие контакты выполняют роль шунта. При T=4.2 K зависимость R(H) быстро растет и обладает гистерезисом вплоть до поля необратимости, приблизительно равного 1 T (см. рис. 1c). Дополнительно, кривая магнитосопротивления имеет пилообразную форму с постоянными скачками сопротивления. Эти скачки объясняются проникновением (или выходом) единичных вихрей Абрикосова в область вблизи поверхности контакта Nb/Ni.

Рис. 1. (a) СЭМ-изображение изготовленной структуры. Кривые магнитосопротивления для температур (b) T=10 K, (c) T=4.2 K, (d) и при температуре вблизи сверхпроводящего перехода T=6 K.

При T=6 K, что немного ниже Tc≈6.7 K контакта, гистерезис и скачки сопротивления исчезают, и одиночный пик появляется вблизи критического перехода (см. рис. 1d). Этот пик мы связываем с неравновесными состояниями на поверхности контакта Nb/Ni. Важно отметить, что анизотропное магнитосопротивление нити сохраняется и при температурах ниже критической. Это открывает путь для разработки новых магниторезистивных наноустройств, использующих как анизотропное магнитосопротивление ферромагнитной нанонити, так и магнитосопротивление сверхпроводящего шунта.

Авторы выражают благодарность своему научному руководителю Столярову В.С. за помощь в ходе исследования и ценные советы.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-02-00815.

Литература

- Nielsch K. et al. Hexagonally ordered 100 nm period nickel nanowire arrays //Applied Physics Letters. – 2001. – Т. 79. – №. 9. – С. 1360-1362.

- Hayashi M. et al. Current-controlled magnetic domain-wall nanowire shift register //Science. – 2008. – Т. 320. – №. 5873. – С. 209-211.

- McGary P. D. et al. Magnetic nanowires for acoustic sensors //Journal of Applied Physics. – 2006. – Т. 99. – №. 8. – С. 08B310.

- Miltat J. E., Donahue M. J. Numerical micromagnetics: Finite difference methods //Handbook of magnetism and advanced magnetic materials. – 2007.

- Silva R. A. et al. Magnetoresistance and magnetization reversal of single Co nanowires //Physical Review B. – 2009. – Т. 79. – №. 13. – С. 134434.