Электрофизические и термоэлектрические свойства керамических образцов хромита меди, легированного магнием

Кондратьева Д.Ю.

Студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет,Москва, Россия

E–mail: dianakondratyeva17@yandex.ru

Хромит меди прозрачен для видимого света и обладает проводимостью p-типа, что делает его перспективным материалом для прозрачных электродов в оптоэлектронных устройствах [1]. Из-за большой абсолютной величины коэффициента Зеебека и относительно небольшой теплопроводности на основе данного материала раасматривается создание эффективных термоэлектриков [1]. Для увеличения электропроводности хромит меди легируют элекментами II группы, замещающими атомы хрома в кристаллической решётке [1].

В настоящей работе были исследованы керамические образцы хромита меди(I), легированного магнием CuCr1-xMgxO2 (x=0 ; 0.002 ; 0.008 ; 0.015 ; 0.030 ; 0.060), синтезированных твердофазным методом c использованием химической гомогенизации.  Структура полученных образцов была исследована методами рентгенофазового анализа и спектроскопии комбинационного рассеяния света. Была подтверждена однофазность образцов. Измерены температурные зависимости теплопроводности, коэффициента Зеебека. Знак основных носителей заряда (дырок) в образцах определён по положительному знаку коэффициента Зеебека. Абсолютная величина коэффициента Зеебека составляет порядка нескольких сотен мкВ/К и увеличивается с повышением температуры. Измерены температурные зависимости электропроводности и определены энергии активации проводимости, близкие к литературным данным. Для всех образцов удельное сопротивление увеличивается при понижении температуры. В диапазоне температур (250-300) К температурные зависимости сопротивления образцов описываются активационным законом. При этом сопротивление и энергия активации значительно уменьшаются при увеличении содержания Мg от 0 до 1,5 ат. % (таблица 1). Анализ температурных зависимостей удельного сопротивления показал, что критерий Йоффе-Регеля для зонного переноса дырок не выполнен. Таким образом, перенос дырок является прыжковым.

Для образцов с содержанием Mg от 0.8 до 6 ат. % энергия активации удельного сопротивления  уменьшается при понижении температуры T. При температуре ниже 120 К температурная зависимость сопротивления этих образцов может быть описана законом Шкловского-Эфроса [2] (рис. 1):

(1)

Параметры T0, полученные в результате аппроксимации температурных зависимостей сопротивления представлены в таблице 1. Эти параметры были использованы для оценки радиуса локализации состояний, дающих вклад в прыжковую проводимость с использованием формулы:

(2)

в которой kB-постоянная Больцмана, e-заряд электрона, -диэлектрическая проницаемость, 0-электрическая постоянная, r0-радиус локализации состояний.

Таблица 1. Энергия активации электропроводности, параметр T0, и радиус локализации r0, определённые из температурных зависимостей сопротивления

| Содержание Mg, % | Ea, эВ | T0, K | rl, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.26 | - | - |
| 0.2 | 0.15. | - | - |
| 0.8 | 0.043 | 3600 | 0.49 |
| 1.5 | 0.031 | 1700 | 1.1 |
| 3 | 0.029 | 1500 | 1.2 |

Рис. 1 Температурные зависимости сопротивления образцов с содержанием магния 0,8 %, 1,5 %, 3 % и 6% Mg в координатах lnρ[(1/T)-1/2]

Полученные значения радиуса локализации сопоставимы с эффективным боровским радиусом мелких акцепторов. зЗаметна тенденция увеличения радиуса локализации при увеличении содержания магния

Литература

1. Ramzy Daou, Raymond Frésard, Volker Eyert, Sylvie Hébert and Antoine Maignan Unconventional aspects of electronic transport in delafossite oxides // SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS, 2017. NO. 1, 919–938

2. Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Электронные свойства легированных полупроводников М., 1979 г.