Джозефсоновские переходы с медными нанопроводами в качестве слабой связи

Скрябина О.В.1,3,  Козлов С.Н.2,5, Егоров С.В.2, Гончарова А.С. 6, Клименко А.А.6, Напольский К.С 7, Бакурский С.В 4,8, Столяров В.С.4

1аспирант, 2м.н.с.

Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия

3м.н.с., 4с.н.с., к.ф.-м.н

Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

5студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

6аспирант, 7в.н.с., к.х.н.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

8с.н.с., к.ф.-м.н

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: oskrya@gmail.com

Джозефсоновские мостики с переменной толщиной, состоящие из двух сверхпроводящих берегов, соединенных тонкой узкой пленкой нормального металла, являются предметом интенсивных экспериментальных [1] и теоретических [2] исследований. Особый интерес для реализации джозефсоновских связей представляют одномерные объекты, такие как нанотрубки и нанопровода [3]. В представляемом сообщении исследуются джозефсоновские контакты, где в качестве слабой связи выступают единичные медные блочно-монокристаллические нанопровода различных длин и диаметров, в качестве сверхпроводника выбран ниобий [4]. Медные (Cu) нанопровода были изготовлены электрохимическим методом, ниобиевые (Nb) контакты изготавливались с помощью электронной литографии и магнетронного напыления.

В работе были реализованы 4-точечные и 2-точечные схемы транспортных измерений образцов (рис. 1(а)). Медные нанопроволоки имеют низкое удельное сопротивление порядка 1.14 мкОм*см, а удельное сопротивление интерфейса Nb/Cu составляет порядка 10-11 Ом*см2, что соответствует уровню, типичному для изготовленных in situ структур.

Обнаружено, что критический ток Ic для 4-точечной схемы измерения меньше значения Ic, измеренного для 2-точечной схемы. Это может быть объяснено тем, что квазичастичный ток, подводимый в первом случае по медному нанопроводу, инжектируется в область джозефсоновского контакта и подавляет параметр порядка, наведенный в меди ниобиевыми электродами, а значит и критический ток джозефсоновского контакта (рис. 1(b)).

Из-за высокого критического поля ниобиевых электродов заметный критический ток образцов сохраняется вплоть до магнитного поля H = 800 Э, приложенного перпендикулярно нанопроводу (рис. 1(c)). Наблюдается монотонное, а не осциллирующее ("фраунгоферовское") уменьшение критического тока Ic с увеличением магнитного поля. Полное подавление Ic происходит примерно при 1 T. Ранее аналогичные зависимости магнитного поля от критического тока наблюдались в плоских соединениях Nb/Au/Nb и Al/Au/Al [3]. Наблюдаемое монотонное уменьшение Ic с увеличением магнитного поля можно объяснить эффектом сильного магнитного распаривания в джозефсоновских переходах с большим отношением длины/диаметра и диаметром нанопроволоки из нормального металла, сравнимой с магнитной длиной ξN=(Φ0/H)1/2, где H – магнитное поле, а Φ0 – квант магнитного потока [2].

Рис. 1. (а) СЭМ-изображение характерной джозефсоновской структуры, (b) вольт-амперные характеристики для 2- и 4-точечной схем измерения, (c) зависимости критического тока от магнитного поля, (d) теоретическое моделирование зависимостей критического тока от магнитного поля.

На рисунке 1(d) сравниваются экспериментальные зависимости критического тока от магнитного поля и результаты теоретических расчетов в рамках уравнений Узаделя [5]. В качестве модели для исследованных с помощью 2-точечной схемы измерений структур мы рассматриваем структуру типа SINIS, где I - туннельный барьер интерфейса между Nb-электродом и Cu-нанопроводом, описываемый параметром γB=RB/ρξN.

Разработанная методика открывает возможность изготовления гибридных структур на основе нанопроволок, состоящих из нормальной и ферромагнитной частей, которые могут быть использованы в качестве инверторов фазы в сверхпроводящей квантовой электронике [6].

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-02-00815.

Литература

- H. Courtois, P. Gandit, and B. Pannetier, Phys. Rev. B 52, 1162 (1995).

- J. C. Cuevas and F. S. Bergeret, Phys. Rev. Lett. 99, 217002 (2007).

- L. Angers, F. Chiodi, G. Montambaux, M. Ferrier, S. Gueron, H.Bouchiat, and J. C. Cuevas, Phys. Rev. B 77, 165408 (2008).

- O. V. Skryabina, S. V. Egorov, A. S. Goncharova, A. A. Klimenko, S. N. Kozlov, V. V. Ryazanov, S. V. Bakurskiy, M. Yu Kupriyanov, A. A. Golubov, K. S. Napolskii, and V. S. Stolyarov, Physics Letters, 110 (222605), 2017

- K. D. Usadel, Phys. Rev. Lett. 25, 507 (1970).

- V. S. Stolyarov, RU Patent 2 599 904 C1 (10 June 2016).